Bestekbeschrijving Wienerberger ClickBrick Pure

Droogstapel gevelsysteem

Algemene bepalingen

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant zullen strikt nageleefd worden.

Het uitvoerend aannemingsbedrijf dat het Wienerberger ClickBrick-systeem uitvoert, kan bij het opstarten van het project ondersteuning krijgen van de producent.

Bestek, tekeningen en constructieberekeningen, die in verband staan met het ClickBrick-systeem, kunnen bij Wienerberger ter controle worden aangeleverd.

Bij Wienerberger kan voor het Wienerberger ClickBrick-systeem een dilatatieadvies worden aangevraagd.

Technische beschrijving van de gevelbekleding

Het keramische gevelbekledingssysteem omvat volgende componenten: gevelstenen, clips, spouwankers en klemmen.

1.	Gevelstenen

ClickBrick Pure bakstenen zijn handvormstenen met een schijnvoeg. Ze zijn in de hoogte op maat gekalibreerd.

De ClickBrick bakstenen met bijbehorende passtenen worden aangeleverd in standaard afmetingen van ± 210 x 90 x 62,5 mm. De sleuf waarin de clip geplaatst wordt bevindt zich op ± 10 mm van de achterzijde van de steen.

De ClickBrick Pure collectie bestaat uit 7 sorteringen: Andalucia, Blauw-rood Genuanceerd, Brons Rustiek, Menton, Rhône Exclusief, Timm Antiek en Zwart. Iedere sortering bezit de verschillende passtenen; hieronder opgelijst.

| CBHV-1 | Hele steen | ± 210 x 90 x 62,5 mm |
| --- | --- | --- |
| CBHV-2 | Hoeksteen buitenhoek 90° | ± 210 x 90 x 62,5 mm |
| CBHV-2 | Eindsteen | ± 210 x 90 x 62,5 mm |
| CBHV-9 | Latei-oplegsteen (links en rechts) 10 mm verdiept | ± 210 x 90 x 62,5 mm |
| CBHV-10 | Lateisteen (sponning: 10 x 65 mm) | ± 210 x 90 x 62,5 mm |

Volgens NBN EN 771 en EN 772:

Porositeit: ≤ 15 massa %

Vorstbestendigheid: F2

2. 	Clips

Fabrikaat: te leveren bij het Wienerberger ClickBrick-systeem

Type: Verbindingsclips om de stenen met elkaar te verbinden, verankeringsclips om het spouwanker vast te zetten

Materiaal: RVS AISI 316 (A4)

Afmetingen ( mm ): 50 mm lang

Aantal: 80 verbindingsclips en 6 verankeringsclips per vierkante meter

3.   Spouwankers

Fabrikaat: te leveren bij het Wienerberger ClickBrick-systeem

Type:  Geprofileerde schroefspouwankers voor binnenspouwbladen en achterconstructies en oogspouwankers voor spouwmaten van 20 tot 50 mm.

Materiaal: RVS AISI 316 (A4)

Afmetingen ( mm ): Ø 4 mm, lengte variabel volgens spouwdiepte

Luchtspouw ( mm ): vanaf het uiterste punt van de binnenkant van het buitenblad, tot tegen de isolatie, minimaal 20 mm

Aantal: volgens voorschriften constructeur met een minimum van 6 stuks per m².

4.  Horizontale muurbeëindigingsklem

Bij horizontale muurbeëindigingen dienen de bovenste drie lagen op elkaar bevestigd te worden door middel van de RVS muurbeëindigingsklem. Dit geldt ook voor de bovenste drie lagen onder openingen (raam-deurkozijn openingen) in het gevelvlak.

5.   Verwerking van ClickBrick

Uitgebreid verwerkingsadvies kan door Wienerberger worden aangeleverd.

Opslag en verwerking ClickBrick bakstenen overeenkomstig Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen, voor de toepassing van baksteen in buitengevels.

De gevelstenen worden rechtstreeks verwerkt van de pallet en worden weggenomen in diagonale richting.

Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse (enkel voor de KIM-laag of ondergronds metselwerk).

Opmerking

Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd.

Metselverband: vrij verband of wildverband

De aannemer dient rekening te houden met:

- het leveren en verwerken van de bij het Wienerberger ClickBrick-systeem behorende pasblokken of hulpstukken

- het zagen van de ClickBrick bakstenen, indien pasblokken of hulpstukken niet toereikend zijn.

- de benodigde dilatatievoegen

- roestvast stalen clips (RVS AISI 316 (A4))

- roestvast stalen spouwankers (RVS AISI 316 (A4))

Opmerking

Verankeringen van gevelkozijnen aan gestapelde buitenspouwbladen zijn niet toegestaan. E.e.a. in overleg met de aannemer.

6. Conformiteitskeurmerk en normen.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via www.wienerberger.be. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften.