Recup Brabantse Recup

| Producteigenschappen volgens NBN EN 771-1 | volgens PTV 23-002 |
| --- | --- |
| Formaat | L | B | H | # st/m² voeg 12mm | # st/m² voeg 5mm | T |  | R |  | Euroklasse (vorst) | Porositeit | Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde) | Declaration of Performance | IW | IW klasse |  | Certificaat |
|  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | in N/mm² |  |  |  |  |  |
| Eco-Brick M65 | 188 | 65 | 63 | 66,7 | 76,2 | T1 |  | R1 |  | F2 | ≤ 10 % | ≥ 25 | 1425571-B1W1220 | IW2 | weinig zuigend |  | BENOR |

| Propriétés du produit selon NBN EN 771-1 | selon PTV 23-002 |
| --- | --- |
| Format | L | L | H | # pc/m² joint 12mm | # pc/m² joint 5mm | T |  | R |  | Classe Euro (gel) | Porosité | Résistance à la compress. (moy. décl.) | Declaration of Performance | IW | Classe d'absorption d'eau initiale |  | Certificat |
|  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | en N/mm² |  |  |  |  |  |
| Eco-Brick M65 | 188 | 65 | 63 | 66,7 | 76,2 | T1 |  | R1 |  | F2 | ≤ 10 % | ≥ 25 | 1425571-B1W1220 | IW2 | peu absorbant |  | BENOR |

| Productie : |  | Production : |
| --- | --- | --- |
| Kleisamenstelling : zuivere roodbakkende Kempische oud kwartaire klei en roodbakkende leem, met toevoeging van afmageringsmiddelen Temperatuur en atmosfeer : 1060 °C, oxiderend Vormgeving: geperforeerde strengpers, werkelijke verschijningsvorm: vertikaal geperforeerd - behorend tot groep 1 volgens EC6 (max. perforatiegraad 25%) Nabehandeling: de stenen ondergaan een verouderingsproces na productie. |  | Composition de l’argile : argile quaternaire pure de Campine et de limon cuisants rouge avec additifs amaigrissants Température et atmosphère : 1060 °C, oxydant Configuration: brique étirée perforée, aspect réelle: perforée verticalement – appartenant au groupe 1 selon CE6 (degré de perforation max. 25%) Traitement complémentaire : les briques subissent un processus de vieillissement après production. |
| Uitzichtkenmerken : |  | Caractéristiques : |
| Algemeen: De stenen worden gevormd door het afsnijden van een hoeveelheid klei van een geperste streng. Uitzicht: genuanceerd Kleurtint: Kempens rood en oranje met paarsrode en donkeroranje nuances – de kleur is homogeen in de massa. Deze kleuren zijn typerend voor de oude ovens. Door na het productieproces een speciale behandeling toe te passen, ontstaat op de steen een stoffige, crèmekleurige-lichtgrijze besmeuring, alsof de steen net van een afbraak komt. Oppervlaktetextuur: glad tot licht ruw – bevat onvolmaaktheden Aspect: mat Bijzonderheden: de sortering bevat stenen met afgeronde hoeken en randen en geeft hierdoor het verweerde uitzicht van herbruiksteen. Door de zéér getrouwe benadering, de specifieke kleurentint en de bijzondere textuur, is deze steen uitermate geschikt voor restauratiewerkzaamheden, alsook voor oud ogende nieuwbouw. |  | Général: La forme de la brique provient de son procédé de production étiré, par lequel chaque brique est obtenue en coupant un boudin d’argile à distance régulière. Apparence: nuancé Couleur : rouge Campine et orange avec des nuances pourpre clair-rouge et orange foncé – la couleur est homogène dans la masse. Ces teintes sont typiques pour les vieux fours. Par l’application d’un traitement spécial après le processus de fabrication, la brique obtient une surface poussiéreuse de teinte crème-gris clair comme si la brique provient de la démolition. Texture surface: lisse à légèrement rugueuse – comprend des imperfections Aspect: mat Particularité : le triage comprend des briques avec écornures et arêtes arrondies et confère ainsi à la brique l’aspect buriné d’une brique de récupération. Par l’approche très fidèle, la teinte et la texture de surface spécifique, cette brique est très adaptée pour des travaux de restauration et des constructions nouvelles d’apparence vieillie. |
| Gebruik : |  | Utilisation : |
| Type steen : machinale strengpers baksteen Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk |  | Type de brique : brique de parement étirée machinale Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante |

| Conformiteitskeurmerk en normen : |  | Certificat de conformité et normes : |
| --- | --- | --- |
| De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproducten- verordening de prestatieverklaring (DoP) voorleggen. De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken volgens NBN EN771-1 is conform de CPR. Wienerberger beschikt voor deze stenen over een BENOR-certificaat. De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be. |  | Le fabriquant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. La déclaration de prestation des principales caractéristiques selon NBN EN 771-1 est conforme avec la CPR. Wienerberger dispose d’un certificat de qualité BENOR pour ces briques. La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur http://ce.wienerberger.be. |
| Uitvoering : |  | Exécution : |
| De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens halfsteens-/stapel-/wild-/… verband*. Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse. Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever. * schrappen wat niet past Opmerking Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd. |  | Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale dans 4 à 5 paquets différents. Elles seront mises en œuvre en maçonnerie traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée* suivant appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/ ….* Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les recommandations selon la classe d’absorption d’eau initiale. Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour accord du maître d’ouvrage. * biffer la mention inutile Remarque : Pour d’éventuelles livraisons supplémentaires et pour le dossier post-intervention, il est important de noter le numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum. |
| Aanvulling op de uitzichtkenmerken : |  | Complément sur les caractéristiques : |
| Beschadigingen: Het aantal stenen met beschadigingen zal steeds conform zijn aan de voorschriften van de PTV 23-002. Beschadigingen worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002. Stenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijvoorbeeld getrommelde stenen, gebeitelde stenen, stenen met bijzondere oppervlaktestructuren ten gevolge van bewust aangebrachte “beschadigingen”…) worden niet op rand-, hoek- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. Bij getrommelde stenen worden gebroken stenen niet als beschadiging beschouwd. Fouten: Het aantal stenen met fouten zal steeds conform zijn de voorschriften van de PTV 23-002. Fouten worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002. Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken. Het metselwerk is te beoordelen vanop 2 meter afstand. |  | Dégâts : Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002. Des dégâts sont à évaluer selon le PTV 23-002. Des briques avec des dégâts volontairement infligés (p.e. des briques tambourées ou ciselées, des briques avec une structure de surface spéciale due à des ‘endommagements’ volontairement infligés) ne sont pas jugées en ce qui concerne dégâts au niveau des bords, aux angles et à la surface. Pour des briques tambourées, des briques cassées ne sont pas considérées comme des briques endommagées. Défauts : Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002. Des défauts sont évalués selon PTV 23-002. Des dégâts et défauts doivent être rapportés avant la mise en œuvre. La maçonnerie est à juger à 2 mètres de distance. |