# CHAPITRE 2 – VENTILATION

### 01.01.30   Système de ventilation pour faîtières et arêtiers

Rouleau en aluminium avec micro perforations

Le rouleau avec micro perforations est une bande en aluminium coloré avec un coating d’une épaisseur de 0.12 mm pourvu de rubans adhésifs.

Caractéristiques matérielles du rouleau:

Aluminium: 	alliage		1.200H0

épaisseur	0.12 mm

Coating:	polyester coloré, coating de chaque côté (poids 12 ± 2 g/m²)

facile à adapter à la forme et à plier

résistant à la température

bonne résistance aux conditions météorologiques

La couleur du rouleau sera: rouge – brun – noir – gris clair (210 et 280 mm)

Longueur du rouleau: 5 mètres linéaires

Largeurs du rouleau: 210 mm – 280 mm - 320 mm

Caractéristiques matérielles des rubans adhésifs:

Structure du produit: acrylate modifié comme bande étendue avec ruban de protection.

Caractéristiques du matériau: 	couleur				rouge

consistance			doux, élastique

densité (20°C)			ca. 1,45 +/- 0,15 g/cm³

pouvoir adhésif		très fort

résistance thermique		-40°C jusque +90°C

température de mise en œuvre -5°C jusque +40°C

résistance UV			très bien

résistance à l’humidité	très résistant à la condensation et à l’humididté descendante

##### Données normatives
Coating 				polyester
Pouvoir adhésif	 		ASTM D-3359 O.K.
Caractéristiques de pliage		ISO 1519 [OT (180°)] O.K.

##### MEK-stabilité

Résistance de température 			240°C/2 min. O.K.

Résistance à la rupture		ILA - 15 O.K.

ASTM B117 NaCl 5 %

Test d’efflorescence			35°C >500 Std

Le rouleau en aluminim est résistant aux UV et fait part d’une garantie trentenaire sur la résistance au gel des tuiles en terre cuite.

##### Exécution:

Pour le placement des faîtières et/ou des arêtiers sans mortier, on opte pour une sous-faîtière à sec.

##### Application:

Un rouleau en aluminium avec micro perforations et pourvu d’un coating. Ce rouleau est utilisé pour la finition des faîtières et des arêtiers et est disponible en 210, 280 et  320 mm de largeur.

Il assure la ventilation (ouverture 252 cm²/ml) et empêche l'entrée d'animaux nuisibles et de pluie battante ainsi que de neige poudreuse dans le cas d’une installation correcte (DIN 4108 chapitre 3).

Facile à manipuler sur la toiture.

Les rubans adhésifs garantissent une fixation durable au matériel posé, même sur une surface légèrement humide et froide. Le ruban adhésif doit être bien poussé contre les tuiles afin de garantir une bonne adhérence.

Le support doit être exempt de poussière afin de garantir une bonne adhésion. La température de mise en oeuvre est de -5°C minimum.