# CHAPITRE 2 – VENTILATION

### 01.01.30   Système de ventilation pour faîtières et arêtiers

Le rouleau est une sous-faitière de ventilation se composant d'un fin tissu pourvu de chaque côté d'une bavette en aluminium recouverte de polyester et, sur la face inférieure, de bandes adhésives très performantes qui garantissent une fixation durable.

Caractéristiques matérielles du tissu:

Tissu PP

Monofil

Résistant aux UV

Couleur: gris-rouge, noir

Poids: 200 g/m²

Matériel: tissu traité à chaud de telle sorte qu’il soit non rétractable en application comme sous-faîtière.

Côtés: les côtés sont protégés contre l’effilochage.

Largeur: 190 mm

Caractéristiques matérielles de la bavette en aluminium:

Aluminium: 	alliage		1.200H0

Epaisseur	0.12 mm

Largeur		65 mm

Coating:	polyester coloré, coating de chaque côté (poids 12 ± 2 g/m²)

facile à adapter à la forme et à plier

résistance à la température

bonne résistance au temps

La couleur du rouleau sera: rouge – noir - brun

Longueur du rouleau: 5 mètres linéaires

Largeur du rouleau: 320 mm

Caractéristiques matérielles des rubans adhésifs:

Structure du produit: acrylate modifié comme bande étendue avec ruban de protection.

Caractéristiques du matériau: 	couleur					rouge

consistance				doux, élastique

densité (20°C)				ca. 1,45 +/- 0,15 g/cm³

pouvoir adhésif			très fort

résistance thermique			-40°C jusque +90°C

température de mise en œuvre	-5°C jusque +40°C

stabilité UV				très bien

résistance à l’humidité	très résistant à la condensation et à l’humididté descendante

Caractéristiques matérielles de la connexion entre la bavette en aluminium et le tissu (collage):

Caractéristiques du matériel:	Thermelt 4500

couleur						jaune vif

classe de danger selon GGVS/GGVE		néant

classification substance dangereuse		pas d’application

##### Données normatives
Coating 				polyester
Pouvoir adhésif	 		ASTM D-3359 O.K.
Caractéristiques de pliage		ISO 1519 [OT (180°)] O.K.

##### MEK-stabilité

Résistance de température 			240°C/2 min. O.K.

Résistance à la flexion		ILA - 15 O.K.

ASTM B117 NaCl 5 %

Test d’efflorescence			35°C >500 Std

Le rouleau est résistant aux UV et fait part d’une garantie trentenaire sur la résistance au gel des tuiles en terre cuite.

##### Exécution:

Pour le placement des faîtières et/ou des arêtiers sans mortier, on opte pour une sous-faîtière à sec.

##### Application:

Ce rouleau est utilisé pour la finition des faîtières et des arêtiers et est disponible en largeur 320 mm.

Il assure la ventilation (ouverture 178 cm²/ml) et empêche l'entrée d'animaux nuisibles et de pluie battante ainsi que de neige poudreuse dans le cas d’une installation correcte (DIN 4108 chapitre 3).

Facile à manipuler sur la toiture. Par sa souplesse, le fin tissu permet d'adapter facilement la largeur de la sous-faîtière à la faîtière ou à l'arêtier superposé.

Les rubans adhésifs garantissent une fixation durable au matériel posé, même sur une surface légèrement humide et froide. Le ruban adhésif doit être bien poussé contre les tuiles afin de garantir une bonne adhérence.

Le support doit être exempt de poussière afin de garantir une bonne adhésion. La température de mise en oeuvre est de -5°C minimum.