# HOOFDSTUK 8 – ONDERDAKEN

### 08.03  Koramic Fleece® Maxi regenscherm voor gevelbekleding met open voeg en onderdakfolie voor daken met recuperatiepannen

Materiaal

Het scherm bestaat uit een 2-lagig Polyurethaan-gecoat polyestervlies. Het onderdak is voorzien van een dubbele geïntegreerde kleefstrook op basis van de hot-melt technologie. Het polyestervlies zorgt ervoor dat eventuele condensatie aan de onderzijde wordt opgenomen en afgevoerd naar de buitenzijde van het scherm.

Specificaties:

Gewicht: 220 g/m² ± 10%

Sd-waarde volgens EN 12572/C: 0,13 m ± 0,03 m

Treksterkte (langs/dwars) volgens EN 12311-1: 300 / 340 ± 30 N/50mm (*)

Rek bij breuk (langs/dwars) volgens EN 12311-1: 50 / 60 ± 15 % (*)

Nageldoorscheurweerstand (langs/dwars) volgens EN 12310-1: 200 / 185 ± 20 N

Waterdichtheid volgens EN 1928: klasse W1 (*)

Waterkolom volgens EN 20811: >4000 mm

Brandreactie volgens EN 13501-1: Klasse E

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 90°C

Max. open tijd: 8 weken

(*) Het scherm behoudt haar eigenschappen na de kunstmatige verouderingsproef

##### Uitvoering :

Bij gevelbekleding met open voeg

Het regenscherm wordt geplaatst volgens de plaatsingsvoorschiften van de fabrikant en de aanbevelingen van het WTCB

Vooraleer het scherm aan te brengen, gaat de aannemer na of de constructie overeenstemt met de plannen en de voorschriften, die een onberispelijke uitvoering van de werken moet waarborgen. Zo niet brengt hij de architect daarvan tijdig in kennis.

De banen moeten met een minimale overlap van 10cm verwerkt worden. Bij doorbrekingen in de gevel (bijvoorbeeld aansluitingen met ramen en deuren) zal de folie mooi aangesloten worden met deze doorbreking en waterdicht afgewerkt worden met behulp van de daartoe voorziene tapes en kits.

Gedurende de uitvoering worden de nodige voorzieningen getroffen om het hemelwater af te voeren buiten de ruwbouwconstructie. De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van het regenscherm.

De openvoegen mogen maximaal 50mm zijn en maximum 40% van de totale geveloppervlakte bedragen.

Na het leggen van de folie moet de afwerking zo snel mogelijk geplaatst worden om schade door weer en wind te voorkomen.

Onder recuperatiepannen

Het onderdak wordt geplaatst volgens de plaatsingsvoorschiften van de fabrikant en de aanbevelingen van het WTCB

Vooraleer het onderdak aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie overeenstemt met de plannen en de voorschriften, die een onberispelijke uitvoering van de werken moet waarborgen. Zo niet brengt hij de architect daarvan tijdig in kennis.

De plaatsing begint onderaan, waar het onderdak afwatert in de goot. Het is belangrijk dat de folie ter hoogte van de goot geen tegenhelling vertoont zodat stagnatie van water wordt vermeden. De banen moeten met een minimale overlap van 10cm verwerkt worden. De minimale dakhelling voor het gebruiken van deze folie is 40°. De minimale dakhelling van de gebruikte pannen moet wel steeds gerespecteerd worden. Onder de tengellatten dient er een nageldichtingsband voorzien te worden. Bij doorbrekingen van het dakvlak (bv. schoorsteen, dakvlakramen) zal de afwatering afgeleid worden door middel van de correcte opstanden, aansluitingen en/of gootstukken.

Ter hoogte van de nok dient de folie overlappend aangebracht te worden

Gedurende de uitvoering worden de nodige voorzieningen getroffen om het hemelwater af te voeren buiten de ruwbouwconstructie. De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van het onderdak.

##### Toepassing :

- als regenscherm bij gevelbekledingen met open voegen

- als onderdak bij gebruik van recuperatiepannen

- op dakbeschot (bebording) in combinatie met tengellatten en panlatten

- op keperstructuur direct in contact met de isolatie