# Chapitre 8 – SOUS-TOITURE

### 08.02.   Koramic Fleece® Plus écran de sous-toiture

Matériau

La sous-toiture est une membrane en 3 couches en polyester enduit de polyuréthane. La sous-toiture est posée sur un voligeage. Les accessoires associés doivent être de même origine que la sous-toiture et donc compatible avec celle-ci.

Specifications:

Poids: 330g/m² + 5%

Valeur Sd selon EN 12572/C: 0,18 m ± 0,04 m

Résistance à la traction (longitudinale/transversale) selon EN 12311-1: 300 / 350 ± 30N/50mm (*)

Allongement à la rupture (longitudinale/transversale) selon EN 12311-1: 40 ± 10 % / 50 ± 10% (*)

Résistance à la déchirure au clou (longitudinale/transversale) selon EN 12310-1: 260 / 240 ± 30 N

Résistance à la pénétration de l’eau selon EN 1928: classe W1 (*)

Colonne d’eau selon EN 20811: >10000mm

Réaction au feu selon EN 13501-1: Classe E

Résistance à la température: -40°C à + 90°C

Temps ouvert max.: 3 mois

(*) La sous-toiture a les mêmes caractéristiques après le vieillissement artificiel.

##### Exécution :

La sous-toiture sera mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant et selon les conseils de Buildwise.

Avant de poser la sous-toiture, l’entrepreneur doit vérifier si la structure portante correspond aux plans et prescriptions et permettent l’exécution impeccable des travaux, à défaut de quoi il avertira l’architecte en temps utile.

La pose commence dans le bas, à l’endroit où la sous-toiture déverse l’eau de pluie dans la gouttière. Il est important que l’écran ne forme pas de contre-pente au niveau de la gouttière, de sorte à éviter que l’eau y stagne. Le recouvrement minimum est indiqué sur la feuille de sous-toiture est doit être au minimum de 10 cm. Au niveau des interruptions de toiture et des connexions avec d’autres éléments de construction tous les raccords doivent être réalisés d’une façon étanche à l’eau.

Au niveau du faîtage, veiller à ce que les écrans se recouvrent.

En cours d’exécution, les mesures nécessaires seront prises pour évacuer l’eau de pluie à l’extérieur du gros-œuvre. L’entrepreneur prendra toutes les mesures de protection pour éviter l’endommagement de la sous-toiture.

##### Application :

- Pour des toitures à faible pente

- Sur une structure portante rigide (voligeage, panneaux en fibre de bois, sarking,…)