# Binnenmuurstenen / Blocs pour murs intérieurs

## POROTHERM Powerbrick 20N

### Herkomst / Origine: Nova

#### Beschikbare afmetingen / Formats disponibles

| Fabricagematen L x B x H Mesures de fabrication L x l x H | Tolerantie/Spreiding Tolérance/Dispersion | Lambda waardes [W/mK] Valeurs lambda [W/mK] | DoP nr. | Gem. bruto droge volumemassa Masse volumique sèche brute moy. | Categorie Catégorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | λ10,dry,50/50 | λ10,dry,90/90 | λui |  |  |  |
| 288 x 138 x 188 mm | T1/R1 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 12080260-B4W1208 | 1150 kg/m3 | D1 |
| 288 x 188 x 188 mm | T1/R1 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 12080290-B4W1208 | 1150 kg/m3 | D1 |

##### Brandweerstand volgens NBN EN 1996-1-2 ANB / Résistance au feu selon NBN EN 1996-1-2 ANB

| De brandweerstand kan nog verhoogd worden door het aanbrengen van een bepleistering en dit volgens tabel N.B.1.2 uit NBN EN 1996-1-2 ANB. | Muurbreedte Epaisseur du mur | REI | La résistance au feu peut être améliorée par un revêtement d’enduit selon le tableau N.B.1.2 du NBN EN 1996-1-2 ANB. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 cm | 2 h |  |
|  | 19 cm | 4 h |  |

# Text boxes

##### Gebruik

Het dragend en niet-dragend, niet-decoratief opgaand metselwerk zal uitgevoerd worden in geperforeerde snelbouwbakstenen gefabriceerd op basis van lokaal eigen (Boom, Ieper, Kempen) plastische klei met toevoeging van afmageringsmiddelen (natuurlijke granulaten), tot 35% gerecycleerde grondstoffen en buitenlands kleimateriaal, oxiderend gebakken op een temperatuur tussen 900 en 1000°C.

De snelbouwblokken beantwoorden voor wat betreft maattoleranties (T1), vormeigenschappen, uitzichtkenmerken en perforaties aan de eisen van de norm EN 771-1 “Voorschriften voor metselstenen – Deel1: metselbakstenen”. De snelbouwblokken zijn conform volgens PTV 23-003.

Vóór uitvoering zullen monsters door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

##### Prestatiecriteria

###### • Druksterkte:

- De gedeclareerde gemiddelde druksterkte (fmean) volgens NBN EN 771-1: ≥ 20 N/mm².

- De genormaliseerde druksterkte (fb) wordt berekend volgens NBN EN 1996-1-1-ANB uit de gedeclareerde gemiddelde druksterkte (fmean), de vormfactor δ uit Tabel 3.9-ANB en δc (δc = 1).

###### • Vorstbestendigheid:

F0 volgens EN 772-22

###### • Initiële wateropzuiging:

IW2 volgens PTV 23-003

###### • Hygrometrische krimp en opzwelling:

Volgens NBN B 24-208: ≤ 0,1 mm/m

###### • Brandreactieklasse:

A1 volgens EN 13501-1

###### • Metselbaksteengroep:

Groep 2 volgens Eurocode 6

##### Usage

La maçonnerie portante et non portante, non décorative sera réalisée en blocs treillis perforés fabriqués à base d’argile plastique locale (Boom, Ypres, Campine) avec addition d’amaigrissants (granulats naturels), jusque 35% de matériaux recyclés et d’argile étrangère, cuits en oxydant à une température entre 900 et 1000°C.

Les blocs treillis répondent, en ce qui concerne les tolérances de dimensions (T1), les caractéristiques de forme, les caractéristiques d’aspect et les perforations, aux exigences de la norme EN 771-1 “Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 1: Briques en terre cuite”. Les blocs treillis sont conformes suivant PTV 23-003.

Avant l’exécution des travaux, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour approbation par le maître de l’ouvrage.

##### Critères de prestation

###### • Résistance à la compression:

- La résistance à la compression moyenne déclarée (fmean) selon NBN EN 771-1: ≥ 20 N/mm².

- La résistance à la compression normalisée (fb) est calculée selon NBN EN 1996-1-1-ANB sur base de la résistance à la compression moyenne déclarée (fmean), du coefficient de forme δ du tableau 3.9-ANB et δc (δc = 1).

###### • Résistance au gel:

F0 selon EN 772-22

###### • Porosité initiale:

IW2 selon PTV 23-003

###### • Retrait et dilatation hygrométrique:

Selon NBN B 24-208: ≤ 0,1 mm/m

###### • Classe de réaction au feu:

A1 selon EN 13501-1

###### • Groupe de briques de maçonnerie:

Groupe 2 selon Eurocode 6

##### Akoestische isolatie (testen WTCB, niet onder BENOR)

RA,50-waarde ontdubbelde ankerloze snelbouwwand

Onderstaande opbouw voldoet aan prestatieklasse A (RA,50 ≥ 59dB) volgens NBN S01-400-1:2023.

Opbouw met onderbroken vloerplaat :

- 14 cm Powerbrick (1-zijdig gepleisterd)

- 4 cm minerale wol

- 14 cm Powerbrick (1-zijdig gepleisterd)

Neem contact op met Wienerberger voor meer gedetailleerde informatie over akoestische oplossingen met keramische binnenmuurstenen.

##### Isolation acoustistique (tests CSTC, pas sous BENOR)

Valeur RA,50 mur en blocs treillis dédoublé sans crochets

La composition ci-dessous correspond à la classe de prestation A (RA,50 ≥ 59dB) selon NBN S01-400-1:2023.

Composition avec dalle interrompue :

- 14 cm de Powerbrick (plafonné d’un côté)

- 4 cm de laine minérale

- 14 cm de Powerbrick (plafonné d’un côté)

Contactez Wienerberger pour des informations plus détaillées et des solutions acoustiques avec des blocs treillis céramiques.

##### Recycled content

De snelbouwstenen bevatten tot 35% gerecycleerde materialen. De stenen zijn 100% recycleerbaar.

##### Bijkomende prestatiecriteria

De CE declaratie + de volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be

##### Conformiteitskeurmerk en normen

In het kader van de Europese Bouwproductenregelgeving kan de fabrikant de CE-declaratie voorleggen.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE-label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-003 garandeert.

##### Recycled content

Les blocs treillis contiennent jusque 35% de matières premières recyclées. Les blocs sont 100% recyclables.

##### Critères de prestation complémentaires

La déclaration CE + la déclaration de prestation complète (DoP) sont disponibles sur http://ce.wienerberger.be

##### Certificat de conformité et normes

Dans le cadre de la Réglementation Européenne de Produits de Construction, le fabriquant peut soumettre la déclaration CE.

Les produits sont livrés avec le label BENOR, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-003.