Elignia Betula

Producteigenschappen volgens NBN EN 771-1 volgens PTV 23-002 Formaat L B H # st/m² voeg 12mm # st/m² voeg 5mm T R Euroklasse (vorst) Porositeit Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde) Declaration of Performance IW IW klasse Certificaat (mm) in N/mm² Eco-Brick 288 65 48 55,6 64,4 T2 R2 F2 ≤ 8 % ≥ 30 12765820-B3W1275 IW2 weinig zuigend BENOR 288 88 48 55,6 64,4 T2 R2 F2 ≤ 8 % ≥ 30 12765815-B3W1275 IW2 weinig zuigend BENOR

Propriétés du produit selon NBN EN 771-1 selon PTV 23-002 Format L L H # pc/m² joint 12mm # pc/m² joint 5mm T R Classe Euro (gel) Porosité Résistance à la compress. (moy. décl.) Declaration of Performance IW Classe d'absorption d'eau initiale Certificat (mm) en N/mm² Eco-Brick 288 65 48 55,6 64,4 T2 R2 F2 ≤ 8 % ≥ 30 12765820-B3W1275 IW2 peu absorbant BENOR 288 88 48 55,6 64,4 T2 R2 F2 ≤ 8 % ≥ 30 12765815-B3W1275 IW2 peu absorbant BENOR

| Productie : |  | Production : |
| --- | --- | --- |
| Kleisamenstelling : jong tertiaire geelbakkende klei, met toevoeging van inerte grondstoffen met aangepaste korrelgrootte Temperatuur en atmosfeer : 1050 °C, reducerend Vormgeving: geperforeerde strengpers |  | Composition de l’argile : argile du tertiaire récent, cuisant jaune, avec additifs inertes de granulométrie adapté Température et atmosphère : 1050 °C, réduit Configuration: brique étirée perforée |
| Uitzichtkenmerken : |  | Caractéristiques : |
| Algemeen: De stenen worden gevormd door het afsnijden van een hoeveelheid klei van een geperste streng. Uitzicht: genuanceerd door reductie en flashing Kleurtint: donkergeel tot oranje met grijze en groengrijze nuances Oppervlaktetextuur: onbezand, typische oppervlaktestructuur van een met water ontkiste steen: “wasserstrich-look-a-like”. Lichte nerving, schaving en subtiel voetje als was de steen gevormd door het persen van klei in een mal en ontkist met de wasserstrich-methode Aspect: mat |  | Général: La brique est obtenue en coupant un boudin d’argile à distance régulière. Apparence : nuancée par réduction et flashing Couleur : jaune foncé à orange avec des nuances de gris et vert-gris Texture surface: non sablé, structure de surface typique d’une brique décoffrée à l’eau : « wasserstrich lookalike ». Légèrement nervuré, raboté, avec une bavure sur la partie inférieure de la brique, comme étant formé en pressant l’argile dans une moule et en la décoffrant selon la méthode wasserstrich. Aspect: mat |
| Gebruik : |  | Utilisation : |
| Type steen : machinale strengpers baksteen Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk |  | Type de brique : brique de parement étirée machinale Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante |

| Conformiteitskeurmerk en normen : |  | Certificat de conformité et normes : |
| --- | --- | --- |
| De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering voorleggen. De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken is conform de norm EN771-1. Het BENOR-keurmerk garandeert conformiteit met de PTV23-002. De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be |  | Le fabriquant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) et le marquage CE dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. La déclaration de prestation des principales caractéristiques est conforme avec la norme EN 771-1. Le certificat de qualité BENOR garantit la conformité avec la PTV 23-002. La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur http://ce.wienerberger.be |
| Uitvoering : |  | Exécution : |
| De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens halfsteens-/stapel-/wild-/… verband*. Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse. Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever. * schrappen wat niet past Opmerking Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd. |  | Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale dans 4 à 5 paquets différents. Elles seront mises en œuvre en maçonnerie traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée* suivant appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/ ….* Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les recommandations selon la classe d’absorption d’eau initiale. Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour accord du maître d’ouvrage. * biffer la mention inutile Remarque : Pour d’éventuelles livraisons supplémentaires et pour le dossier post-intervention, il est important de noter le numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum. |
| Aanvulling op de uitzichtkenmerken : |  | Complément sur les caractéristiques : |
| Beschadigingen : Bij stenen bedoeld voor zichtbaar metselwerk zullen bij een steekproef, af fabriek, van 100 stenen tenminste 90 stenen aanwezig zijn met één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop, beschreven volgens PTV 23-002. Fouten : Het aantal stenen met fouten, af fabriek, mag de 5% niet overschrijden. Worden beschouwd als fout : de aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het zichtvlak van de steen scheuren met breedte ≥ 0.2 mm op het zichtvlak Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken ! Het metselwerk is te beoordelen van op 2 meter afstand. |  | Dégâts : On considère dans le cas de briques destinées à la maçonnerie apparente (départ usine) que dans minimum 90% de la livraison, au moins une panneresse et une boutisse ne présentent aucun dégât, selon PTV 23-002. Défauts : Le nombre de briques avec défaut (départ usine) ne peut dépasser les 5%. Sont considérés comme défaut : la présence d’inclusions qui, par gonflement, pourraient provoquer des éclats dans la face visible de la brique des fissures ayant une largeur ≥ 0.2 mm dans la face visible de la brique Tout dégât et défaut doivent toujours être signalés avant la mise en œuvre ! L’observation se fait à une distance de 2 mètres. . |