Domus Casa Lena

| Producteigenschappen volgens NBN EN 771-1 | volgens PTV 23-002 |
| --- | --- |
| Formaat | L | B | H | # st/m² voeg 12mm | # st/m² voeg 5mm | T |  | R |  | Euroklasse (vorst) | Porositeit | Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde) | Declaration of Performance | IW | IW klasse |  | Certificaat |
|  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | in N/mm² |  |  |  |  |  |
| M50 | 188 | 88 | 48 | 83,3 | 97,8 | Tm |  | Rm |  | F2 | ≤ 19 % | ≥ 12 | 12718060-B1W1270 | IW2 | weinig zuigend |  | - |
| WDF | 215 | 102 | 65 | 57,2 | 64,9 | Tm |  | Rm |  | F2 | ≤ 19 % | ≥ 12 | 12718012-B1W1270 | IW2 | weinig zuigend |  | - |

| Propriétés du produit selon NBN EN 771-1 | selon PTV 23-002 |
| --- | --- |
| Format | L | L | H | # pc/m² joint 12mm | # pc/m² joint 5mm | T |  | R |  | Classe Euro (gel) | Porosité | Résistance à la compress. (moy. décl.) | Declaration of Performance | IW | Classe d'absorption d'eau initiale |  | Certificat |
|  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | en N/mm² |  |  |  |  |  |
| M50 | 188 | 88 | 48 | 83,3 | 97,8 | Tm |  | Rm |  | F2 | ≤ 19 % | ≥ 12 | 12718060-B1W1270 | IW2 | peu absorbant |  | - |
| WDF | 215 | 102 | 65 | 57,2 | 64,9 | Tm |  | Rm |  | F2 | ≤ 19 % | ≥ 12 | 12718012-B1W1270 | IW2 | peu absorbant |  | - |

| Productie : |  | Production : |
| --- | --- | --- |
| Kleisamenstelling : een mengsel van Kwartaire niveo-eolisch afgezette loess en buitenlandse kleien. Temperatuur en atmosfeer : 1070 °C, gereduceerd Vormgeving: volle vormbaksteen Extra behandeling: getrommeld en gecementeerd. |  | Composition de l’argile : mélange de sédiments limoneux nivéo-éoliennes du Quaternaire et d’argiles étrangères. Température et atmosphère : 1070 °C, réduit Configuration: brique moulée-main pressée pleine Traitement supplémentaire : vieilli et cimenté |
| Uitzichtkenmerken : |  | Caractéristiques : |
| Algemeen: De stenen worden gevormd door het persen van klei in een mal, en deze naderhand nog eens na te walsen. Een licht afgelijnde regelmatige vorm wordt bekomen. Uitzicht: effen, genuanceerd Kleurtint: witgrijs tot lichtgrijs op een gele massa. Deze gele massa kan lokaal tot uiting komen bij intrinsieke imperfecties. Oppervlaktetextuur: ruw, vlak, onbezand, gecementeerd Aspect: mat Bijzonderheden: textuur bevat gebroken stenen en stenen met afgeronde/afgebroken hoeken en randen. Hierdoor is aan de rand af en toe de gele bodykleur zichtbaar. Samen met de complete cementering en de gepaste voeg geeft dit het uitzicht van een oude gekaleide gevel. |  | Général: La forme de la brique est obtenue en pressant une masse d’argile dans un moule, et en la laminant par la suite. Une forme légèrement contourée et régulière est obtenue. Apparence: surface plane, nuancée Couleur : blanc-gris vers gris clair sur tesson jaune. Ce tesson jaune peut se manifester localement dans des imperfections intrinsèques. Texture surface: rugueuse, égale, non sablée, cimentée Aspect: mat Particularités: la texture comprend des briques avec écornures et arêtes arrondies, par lequel la couleur jaune de la brique de base est parfois visible aux arêtes. Ensemble avec la cimentation complète et le joint adapté, ceci donne à la façade un aspect ancien chaulé. |
| Gebruik : |  | Utilisation : |
| Type steen : machinale vormbaksteen Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk Extra noot: Daar ½ tot ¾ stenen samen 5 tot 10% van het totaal zullen uitmaken, is wildverband aangewezen om uitval te vermijden. Indien niet gekozen wordt voor wildverband, wordt aangeraden om 10% van de uitgerekende hoeveelheden bij te bestellen. Afhankelijk van het gekozen wildverband met zijn verhoudingen in ½ tot ¾ stenen zal al dan niet bijkomend kapwerk vereist zijn. |  | Type de brique : brique de parement moulée-main presseé machinale Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante Note : étant donné que des ½ et ¾ de briques constitueront 5 à 10 % du total et afin d’éviter des pertes, une maçonnerie en appareillage sauvage est conseillée. Si vous ne choisissez pas l’appareillage sauvage, nous conseillons d’augmenter la quantité calculée de 10%. En fonction de l’appareillage choisi et le rapport des ½ et ¾ de briques, un taillage supplémentaire sera éventuellement nécessaire. |

| Conformiteitskeurmerk en normen : |  | Certificat de conformité et normes : |
| --- | --- | --- |
| De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproducten-verordening de prestatieverklaring (DoP) voorleggen. De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken volgens NBN EN771-1 is conform de CPR. De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be. |  | Le fabriquant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. La déclaration de prestation des principales caractéristiques selon NBN EN 771-1 est conforme avec la CPR. La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur http://ce.wienerberger.be. |
| Uitvoering : |  | Exécution : |
| De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens halfsteens-/stapel-/wild-/… verband*. Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse. Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever. * schrappen wat niet past Opmerking Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd. |  | Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale dans 4 à 5 paquets différents. Elles seront mises en œuvre en maçonnerie traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée* suivant appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/ ….* Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les recommandations selon la classe d’absorption d’eau initiale. Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour accord du maître d’ouvrage. * biffer la mention inutile Remarque : Pour d’éventuelles livraisons supplémentaires et pour le dossier post-intervention, il est important de noter le numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum. |
| Aanvulling op de uitzichtkenmerken : |  | Complément sur les caractéristiques : |
| Beschadigingen: Het aantal stenen met beschadigingen zal steeds conform zijn aan de voorschriften van de PTV 23-002. Beschadigingen worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002. Stenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijvoorbeeld getrommelde stenen, gebeitelde stenen, stenen met bijzondere oppervlaktestructuren ten gevolge van bewust aangebrachte “beschadigingen”…) worden niet op rand-, hoek- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. Bij getrommelde stenen worden gebroken stenen niet als beschadiging beschouwd. Fouten: Het aantal stenen met fouten zal steeds conform zijn de voorschriften van de PTV 23-002. Fouten worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002. Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken. Het metselwerk is te beoordelen vanop 2 meter afstand. |  | Dégâts : Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002. Des dégâts sont à évaluer selon le PTV 23-002. Des briques avec des dégâts volontairement infligés (p.e. des briques tambourées ou ciselées, des briques avec une structure de surface spéciale due à des ‘endommagements’ volontairement infligés) ne sont pas jugées en ce qui concerne dégâts au niveau des bords, aux angles et à la surface. Pour des briques tambourées, des briques cassées ne sont pas considérées comme des briques endommagées. Défauts : Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002. Des défauts sont évalués selon PTV 23-002. Des dégâts et défauts doivent être rapportés avant la mise en œuvre. La maçonnerie est à juger à 2 mètres de distance. |