## Arte Mastiek Zwart / Mastic Noir

##### Beschikbare afmetingen / Formats disponibles

| Formaat Format | Fabricagematen d ca [mm] Dim. Fabrication d appr. [mm] | st/m² kant – gemiddeld circa pc/m² chant – moyenne appr. | st/m² plat – gemiddeld circa pc/m² plat – moyenne appr. | Gewicht/st [kg] Poids/pc [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UWF | ± 201 x 49 x 61 | ± 99 | ± 80 | ± 1,2 |

Voor kleiklinkers met andere formaten en afmetingen, gelieve u te wenden tot Wienerberger nv. / Pour pavés en terre cuite en d’autres formats et dimensions, veuillez vous adresser à Wienerberger sa.

##### Fysische en mechanische kenmerken volgens NBN EN 1344	Caractéristiques physiques et mécaniques selon NBN EN 1344

| Eigenschappen | Gemiddeld Moyenne | Klasse Classe | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Toelaatbare afwijking Op fabricagematen d | ( 0,4 √d Max. spreiding: 0,6 √d Répartition max.: 0,6 √d | R1 | Tolérance admissible aux dimensions de fabrication d |
| Dwarse breukweerstand | Min. 80 N/mm (individueel/individuellement min. 64 N/mm) | T4 | Résistance à la rupture transversale |
| Weerstand tegen vorst-dooicycli | Zeer vorstbestand Résistance élevée au gel | FP 100 | Résistance aux cycles gel-dégel |
| Slijtweerstand | max. 1100 mm³ | A2 | Résistance à l’usure |
| Glijweerstand | Min 55 USRV | U3 | Résistance au glissage |
| Extra kenmerken / Caractéristiques supplémentaires |
| Wateropslorping (NBN EN 771-1, bijlage C) | Max 5 % | Absorption d’eau (NBN EN 771-1, annexe C) |
| Aanvullende eigenschappen | Vrij van asbest en formaldehyde - sans amiante et formaldehyde Zuurbestandheid/ Résistance à l’acide < 7% gewichtsverlies/ perte de poids | Caractéristiques complémentaires |

# Text boxes

##### Beschrijvingstekst

De bestrating zal uitgevoerd worden in volle keramische vormbak-straatbakstenen. De straatbaksteen is geproduceerd op basis van zuivere alluviale roodbakkende en vuurbestendige klei, met toevoeging van minerale pigmenten. De klei is gewonnen in de uiterwaarden van de rivieren Maas en Waal. Elke straatbaksteen werd individueel in de mal gevormd tot een volle massa aan de hand van een vormbakprocédé. De steen werd oxiderend gebakken op minimum 1080°C. De kleur is mastiek-zwart en vertoont nagenoeg geen nuanceringen. Door het bakproces zijn de straatklinkers gekleurd in de massa. Het oppervlak vertoont een zeer licht ruwe textuur, ontstaan door het gebruik van bezanding. De straatbaksteen heeft een homogene structuur en is vrij van kalk- en andere insluitsels die door zwelling aanleiding kunnen geven tot het afspringen van schilfers of tot het optreden van roestvlekken. Minstens één strek en één kop vertonen geen scheuren en geen hoek- of kantbreuken die het karakteristieke uitzicht van het straatwerk nadelig kunnen beïnvloeden en dit bij ten minste 95 % van de levering (beschadigingen dienen vastgesteld te worden vóór het plaatsen). Vóór uitvoering zullen monsters door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

##### Texte descriptif

Le pavage sera exécuté en pavés pleins de terre cuite, moulés à la presse. Les pavés sont fabriqués à partir d’argile alluvionnaire pure, cuisant rouge et réfractaire, additionnée de pigments minéraux. Cette argile est extraite des laisses de la Meuse et de la Waal. Le moulage individuel à la presse façonne chaque pavé en une masse pleine qui est ensuite cuite en atmosphère oxydante à au moins 1080°C. La couleur est mastic-noir et présente presque pas de nuances. Par le processus de cuisson, les pavés sont colorés dans la masse. La surface présente une texture très légèrement rugueuse due au sablage. Les pavés ont une structure homogène et ne contiennent aucune inclusion de chaux ou de toute autre matière qui pourrait, par gonflement, provoquer des éclats ou l’apparition de taches de rouille. Dans minimum 95 % de la livraison, le pavé ne présente aucune fissure, sur au moins une panneresse et au moins une boutisse, ni arête cassée, ni coin écorné, qui pourraient nuire à l’aspect caractéristique du pavage (tout dégât doit être signalé avant la mise en œuvre). Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur afin d’obtenir l’accord du Maître de l’ouvrage.

##### Certificat de conformité, normes et qualité

Le fabricant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) et le marquage CE dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. Les pavés répondent aux exigences pour pavages publics selon les cahiers des charges standard suivants: SB 250 (Flandre), CCT  2015 (Bruxelles) et CCT Qualiroutes (Wallonie).

##### Exécution

Les pavés seront toujours prélevés en diagonale de 4 à 5 paquets différents. Les pavés seront posés sur chant, suivant appareillage ***. Suivre toujours les prescriptions de mise en œuvre et de pose du SB250/CCT2015/QUALIROUTES, complétées par les conseils de Wienerberger. Si les pavés sont posés par un système de vibration, la plaque de vibration doit toujours être équipée d’une semelle en caoutchouc afin d’éviter la rupture des pavés. Sabler avant la vibration.

*** appareillage demi-pavé / app. en ‘pose carrelage’ / app. en coude / app. en chevron / app. en diagonale / app. selon dessin en annexe

##### Conformiteitskeurmerk, normen en kwaliteit

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering voorleggen. De kleiklinkers beantwoorden aan de gestelde eisen voor openbare bestrating volgens de volgende standaardbestekken: SB 250 (Vlaanderen), TB 2015 (Brussel) en TB Qualiroutes (Wallonië).

##### Uitvoering

De straatklinkers worden altijd verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. De straatklinkers worden gelegd volgens *** verband en gestraat op hoogkant. Volg steeds de verwerkings- en plaatsingsvoorschriften van SB250/TB2015/QUALIROUTES, aangevuld met het Wienerberger advies. Indien de stenen worden aangetrild moet steeds een rubberen zool onder de trilplaat gebruikt worden ten einde breuk te vermijden. Inzanden alvorens te trillen.

*** halfsteensverband / blokverband / elleboogverband / keperverband / 
diagonaalverband / verband volgens tekening in bijlage.