## Hortus Althea

##### Beschikbare afmetingen / Formats disponibles

| Formaat Format | Fabricagematen d ca [mm] Dim. Fabrication d appr. [mm] | st/m² kant – gemiddeld circa pc/m² chant – moyenne appr. | st/m² plat – gemiddeld circa pc/m² plat – moyenne appr. | Gewicht/st [kg] Poids/pc [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KF Klampformaat / Format | ± 175 x 47 x 82 mm | ± 118 | / | ± 1,25 |
| WF Waalformaat / Format Waal | ± 208 x 50 x 98 mm | ± 94 | / | ± 1,85 |

Voor kleiklinkers met andere formaten en afmetingen, gelieve u te wenden tot Wienerberger nv. / Pour pavés en terre cuite en d’autres formats et dimensions, veuillez vous adresser à Wienerberger sa.

##### Fysische en mechanische kenmerken volgens NBN EN 1344	Caractéristiques physiques et mécaniques selon NBN EN 1344

| Eigenschappen | Gemiddeld Moyenne | Klasse Classe | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Toelaatbare afwijking Op fabricagematen d | ( 0,4 √d Max. spreiding: 0,6 √d Répartition max.: 0,6 √d | R1 | Tolérance admissible aux dimensions de fabrication d |
| Dwarse breukweerstand | Min. 80 N/mm (individueel / individuellement min. 64 N/mm) | T4 | Résistance à la rupture transversale |
| Weerstand tegen vorst-dooicycli | Zeer vorstbestand Résistance élevée au gel | FP 100 | Résistance aux cycles gel-dégel |
| Slijtweerstand | max. 1100 mm³ | A2 | Résistance à l’usure |
| Glijweerstand | Min 55 USRV | U3 | Résistance au glissage |
| Extra kenmerken / Caractéristiques supplémentaires |
| Wateropslorping (NBN EN 771-1, bijlage C) | Max 7 % | Absorption d’eau (NBN EN 771-1, annexe C) |
|  | Vrij van asbest en formaldehyde - sans amiante et formaldehyde Zuurbestandheid/ Résistance à l’acide < 7% gewichtsverlies/ perte de poids |  |

# Text boxes

##### Beschrijvingstekst

De sierbestrating zal uitgevoerd worden in volle keramische sierkleiklinkers. De sierkleiklinker is geproduceerd op basis van zuivere alluviale roodbakkende en vuurbestendige klei. De klei is een mengeling van Maasklei en Westerwaldklei. Elke sierkleiklinker werd individueel in de mal gevormd tot een volle massa aan de hand van een handvormprocédé. De steen werd gebakken in een ringoven op minimum 1150°C. De kleur varieert van rood tot paarsblauw en vertoont een sterke nuancering, soms met sporen van kolensintels, soms gedeeltelijk gesinterd. De stenen werden met de hand gesorteerd. Wegens het bakproces in de ringoven kunnen de stenen een bepaalde lichte kleurafwijking, een onregelmatigheid qua afmeting en een zekere kromheid aan het oppervlak vertonen. Dit maakt deel uit van de specifieke uitstraling en esthetiek van het product. Door het bakproces zijn de sierkleiklinkers gekleurd in de massa. Het oppervlak vertoont een ruwe textuur, ontstaan door het gebruik van bezanding. De sierkleiklinker heeft een homogene structuur en is vrij van kalk- en andere insluitsels die door zwelling aanleiding kunnen geven tot het afspringen van schilfers of tot het optreden van roestvlekken. Minstens één strek en één kop vertonen geen scheuren en geen hoek- of kantbreuken die het karakteristieke uitzicht van het sierklinkerwerk nadelig kunnen beïnvloeden en dit bij ten minste 95 % van de levering (beschadigingen dienen vastgesteld te worden vóór het plaatsen). Vóór uitvoering zullen monsters door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

##### Texte descriptif

Le pavage d’ornement sera exécuté en pavés pleins de terre cuite. Les pavés d’ornement sont fabriqués à partir d’argile alluvionnaire pure, cuisant rouge et réfractaire. Cette argile est un mélange d’argile de  la Meuse et du Westerwald. Chaque pavé d’ornement est moulé individuellement en une masse pleine  par un procédé moulée-main. Le pavé d’ornement a été cuit dans un four circulaire à au moins 1150°C. La couleur varie de rouge à bleu-pourpre, avec des nuances très fortes, parfois avec des particules de charbon, parfois partiellement escarbillés. Ils sont triés manuellement. Par le processus de cuisson dans un four circulaire, des légères différences de teinte, une irrégularité des dimensions et une texture légèrement bombée à la surface peuvent se présenter. Cela fait partie de l’esthétique du produit. Par la cuisson, les pavés d’ornement sont colorés dans la masse. La surface présente une structure rugueuse due au sablage. Les pavés d’ornement ont une structure homogène et ne contiennent aucune inclusion de chaux ou de toute autre matière qui pourrait, par gonflement, provoquer des éclats ou l’apparition de taches de rouille. Dans minimum 95 % de la livraison, le pavé d’ornement ne présente aucune fissure, sur au moins une panneresse et au moins une boutisse, qui pourrait nuire à l’aspect caractéristique du pavage d’ornement (tout dégât doit être signalé avant la mise en œuvre). Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur afin d’obtenir l’accord du Maître de l’ouvrage.

##### Certificat de conformité, normes et qualité

Le fabricant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) et le marquage CE dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. Les pavés répondent aux exigences pour pavages publics selon les cahiers des charges standard suivants: SB 250 (Flandre), CCT 2015 (Bruxelles) et CCT QUALIROUTES (Wallonie).

##### Exécution

Les pavés d’ornement seront toujours prélevés en diagonale de 4 à 5 paquets différents. Les pavés d’ ornement seront posés sur chant, suivant appareillage ***. Suivre toujours les prescriptions de mise en œuvre et de pose du SB250/CCT2015/QUALIROUTES, complétées par les conseils de Wienerberger. Si les pavés sont posés par un système de vibration, la plaque de vibration doit toujours être équipée d’une semelle en caoutchouc afin d’éviter la rupture des pavés. Sabler avant la vibration.

*** appareillage demi-pavé / app. en ‘pose carrelage’ / app. en coude / app. en chevron / app. en diagonale / app. selon dessin en annexe

##### Conformiteitskeurmerk, normen en kwaliteit

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering voorleggen. De kleiklinkers beantwoorden aan de gestelde eisen voor openbare bestrating volgens de volgende standaardbestekken: SB 250 (Vlaanderen), TB 2015 (Brussel) en TB QUALIROUTES (Wallonië).

##### Uitvoering

De sierkleiklinkers worden altijd verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. De sierkleiklinkers worden gelegd volgens *** verband en gestraat op hoogkant. Volg steeds de verwerkings- en plaatsingsvoorschriften van SB250/TB2015/QUALIROUTES, aangevuld met het Wienerberger advies. Indien de stenen worden aangetrild moet steeds een rubberen zool onder de trilplaat gebruikt worden ten einde breuk te vermijden. Inzanden alvorens te trillen.

*** halfsteensverband / blokverband / elleboogverband / keperverband / 
diagonaalverband / verband volgens tekening in bijlage.