## Kwadrata Ares

##### Beschikbare afmetingen / Formats disponibles

| Formaat Format | Fabricagematen d ca [mm] Dim. Fabrication d appr. [mm] | st/m² kant – gemiddeld circa pc/m² chant – moyenne appr. | st/m² plat – gemiddeld circa pc/m² plat – moyenne appr. | Gewicht/st [kg] Poids/pc [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KTF65 | ± 150 x 150 x 65 | / | ± 44 | 3,3 |

Voor straatstenen met andere formaten en afmetingen, gelieve u te wenden tot Wienerberger nv. / Pour pavés en terre cuite en d’autres formats et dimensions, veuillez vous adresser à Wienerberger sa.

##### Fysische en mechanische kenmerken volgens NBN EN 1344 & PTV 910:2007 	Caractéristiques physiques et mécaniques selon NBN EN 1344 & PTV 910:2007

| Eigenschappen | Gemiddeld Moyenne | Individueel Individuel | Klasse Classe | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toelaatbare afwijking Op fabricagematen d | ( 0,4 √d Max. spreiding: 0,6 √d Répartition max.: 0,6 √d |  | R1 | Tolérance admissible aux dimensions de fabrication d |
| Dwarse breukweerstand | Min. 80 N/mm | Min. 64 N/mm | T4 | Résistance à la rupture transversale |
| Weerstand tegen vorst-dooicycli | Zeer vorstbestand Résistance élevée au gel | Zeer vorstbestand Résistance élevée au gel | FP 100 | Résistance aux cycles gel-dégel |
| Slijtweerstand | max. 750 mm³ | Max. 800 mm³ | A2+ | Résistance à l’usure |
| Glijweerstand | Min 55 USRV |  | U3 | Résistance au glissage |
| Wateropslorping (NBN EN 771-1, bijlage C) | Max 5 % | Max 6 % | W2 | Absorption d’eau (NBN EN 771-1, annexe C) |
| Aanvullende eigenschappen | Vrij van asbest en formaldehyde - sans amiante et formaldehyde Zuurbestandheid/ Résistance à l’acide < 7% gewichtsverlies/ perte de poids | Caractéristiques complémentaires |

# Text boxes

##### Beschrijvingstekst

De bestrating zal uitgevoerd worden in volle keramische strengpersstraatbakstenen. De straatbaksteen is geproduceerd op basis van Westerwald klei, met toevoeging van minerale pigmenten. De straatbakstenen worden gemaakt aan de hand van een strengpersprocedé, waarbij elke steen individueel uit een volle, bezande kleistreng werd draadgesneden. Door dit proces vertoont het oppervlak een effen textuur. De steen werd oxiderend gebakken op minimum 1125°C. Door het bakproces zijn de straatstenen gekleurd in de massa. De kleur is zwart en vertoont nagenoeg geen nuancering. De kleiklinkers hebben een verouderingsproces ondergaan (o.a door trommeling) waardoor ze het verweerde en licht onregelmatig uitzicht krijgen van ‘recuperatieklinkers’. De straatbaksteen heeft een homogene structuur en is vrij van kalk- en andere insluitsels die door zwelling aanleiding kunnen geven tot het afspringen van schilfers of tot het optreden van roestvlekken. Het zichtvlak en minstens één zijde vertonen geen scheuren en geen hoek- of kantbreuken die het karakteristieke uitzicht van het straatwerk nadelig kunnen beïnvloeden en dit bij ten minste 95 % van de levering (beschadigingen dienen vastgesteld te worden vóór het plaatsen). De door trommeling opgetreden afrondingen en of afbrokkelingen (hoek-en kantbreuken) kunnen niet als beschadiging in aanmerking worden genomen. Als gevolg van de trommeling vervallen alle vormkenmerken. Vóór uitvoering zullen monsters door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

##### Texte descriptif

Le pavage sera exécuté en pavés pleins étirés, de terre cuite. Les pavés sont fabriqués à partir d’argile du Westerwald additionnée de pigments minéraux. Les briques de pavage sont produites selon le processus d'étirage, où chaque pavé est coupé individuellement au départ d’un boudin de masse pleine et sablé. Par ce processus, la surface est plane. Le pavé est cuit en oxydant à une température minimum de 1125°C. Par la cuisson, les pavés sont colorés dans la masse. La couleur est noir presque sans nuances. Les pavés en terre cuite ont été soumis à un processus de vieillissement (entre autre par tambourinage) ce qui leur donne cet aspect usé et légèrement irrégulier des pavés de récupération.  Les pavés ont une structure homogène et ne contiennent aucune inclusion de chaux ou de toute autre matière qui pourrait, par gonflement, provoquer des éclats ou l’apparition de taches de rouille. Dans minimum 95% de la livraison, le pavé ne présente aucune fissure, sur la face visible et au moins un côté, ni arête cassée, ni coin écorné, qui pourraient nuire à l’aspect caractéristique du pavage (tout dégât doit être signalé avant la mise en œuvre). Les arrondis et/ou les effritements causés par le tambourinage (panneresses ou boutisses) ne pourront être considérés comme des défauts. En effet, les caractéristiques de forme ne sont plus valables. Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur afin d’obtenir l’accord du Maître de l’ouvrage.

##### Certificat de conformité, normes et qualité

Le fabricant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) et le marquage CE dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. Les pavés font partie de la catégorie B suivant PTV 910: 2007, et répondent ainsi aux exigences pour pavages publics selon les cahiers des charges standard suivants: SB 250 (Flandre), CCT 2011 (Bruxelles) et CCT QUALIROUTES (Wallonie).

##### Exécution

Les pavés seront toujours prélevés en diagonale de 4 à 5 paquets différents. Les pavés seront posés plat et avec la face visible vers le haut, suivant appareillage ***. Suivre toujours les prescriptions de mise en œuvre et de pose du SB250/CCT2011/QUALIROUTES, complétées par les conseils de Wienerberger. Si les pavés sont posés par un système de vibration, la plaque de vibration doit toujours être équipée d’une semelle en caoutchouc afin d’éviter la rupture des pavés. Sabler avant la vibration.

*** appareillage demi-pavé / app. en ‘pose carrelage’ / app. selon dessin en annexe.

##### Conformiteitskeurmerk, normen en kwaliteit

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering voorleggen. De straatbakstenen vallen onder categorie B overeenkomstig PTV 910: 2007, en beantwoorden hiermee aan de gestelde eisen voor openbare bestrating volgens de volgende standaardbestekken: SB 250 (Vlaanderen), TB 2011 (Brussel) en TB QUALIROUTES (Wallonië).

##### Uitvoering

De straatbakstenen worden altijd verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. De straatbakstenen worden gelegd volgens *** verband en plat gestraat met de zichtzijde naar boven. Volg steeds de verwerkings- en plaatsingsvoorschriften van SB250/TB2011/QUALIROUTES, aangevuld met het Wienerberger advies. Indien de stenen worden aangetrild moet steeds een rubberen zool onder de trilplaat gebruikt worden ten einde breuk te vermijden. Inzanden alvorens te trillen.

*** halfsteensverband / blokverband / verband volgens tekening in bijlage.