# hoofdstuk 1 – DAKWERKEN

### 01.02.70   Dakbedekking met de Actua 10

##### Materiaal

De dakpannen beantwoorden aan de geometrische en fysische voorschriften zoals aangegeven in de Belgische productnorm voor kleidakpannen NBN EN1304. De producten zijn voorzien van de CE-markering.

Op basis van het “Référentiel de certification de la marque NF063 – Tuiles de Terre Cuite”, dat gebaseerd is op de Europese productnorm voor kleidakpannen EN1304, dragen deze pannen het “Merk van overeenkomstigheid NF”.

Ze zijn van het type vlakke keramische dakpannen met dubbele kopsluiting, dubbele zijsluiting en regelbare latafstand, ongeveer 10 stuks/m² bij een maximale latafstand van ( 380 mm en worden gekruist geplaatst. Rechte plaatsing kan bij een dakhelling van minimum 40° én een afstand goot-nok van maximum 8m.

De pannen zullen van eerste keus zijn en de kleur van de pan zal zijn: natuurrood / gewolkt / bruin / antraciet mat / grijs / titaanzwart / titaangrijs / titaanwit

##### Normgebonden gegevens

opgegeven maximale dekkende lengte : ( 380 mm

NBN EN 1024

opgegeven minimale dekkende lengte : ( 310 mm

NBN EN 1024

opgegeven dekkende breedte : ( 262 mm

NBN EN 1024

ondoorlatendheid : peil 1 (≤ 0,5 cm³/cm².d)

NBN EN 539-1, werkwijze 1

vorstbestandheid : voldoet

NBN EN539-2, 150 cycli (niveau 1)

De fabrikant houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen.

De vorstbestandheid van deze dakpan wordt gedurende 30 jaar gewaarborgd.

Deze garantie houdt zowel het gratis leveren als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.

Om van de 30 jaar waarborg te kunnen genieten dienen de plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:

- Het onderdak moet correct geplaatst zijn

- De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur van panlatten en tengellatten.

- De tengellatten moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.

- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue opening van 15 mm ter hoogte van de goot, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat, hetzij door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.

- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij door gebruik van droge, ventilerende ondervorsten afkomstig van de fabrikant van de pannen, hetzij door gebruik van voldoende ventilatiepannen, hetzij door een continue opening van 15 mm.

##### Uitvoering :

De keramische en niet-keramische hulpstukken zullen van dezelfde herkomst zijn als de dakpan.

De opbouw van het dak en de plaatsing van de dakpannen en de hulpstukken moeten gebeuren volgens TV 175 van Buildwise (enkel voor uitvoeringsdetails), TV240 “Pannendaken” van Buildwise en de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

De dakpannen worden kruisgewijs geplaatst.

In geval van dakbedekking (dakhelling ≤ 75°) worden de pannen verankerd met de speciaal ontwikkelde onzichtbare zijdelingse panhaak in roestvrij staal of met een inox schroef met EPDM-ring (4,5 x 60mm). Bij sterk blootgestelde gebouwen is het aangewezen dat de verankering wordt uitgevoerd met de speciaal ontwikkelde onzichtbare zijdelingse panhaak in roestvrij staal in combinatie met een inox schroef met EPDM-ring (4,5 x 60mm).

Het aantal te verankeren pannen wordt bepaald volgens Eurocode 1 EN 1991-1-4, haar nationale bijlage NBN EN 1991-1-4 ANB:2010 en TV240 “Pannendaken” van Buildwise of via de verankeringsmodule van de fabrikant https://www.wienerberger.be/verankeringsmodule.

In geval van gevelbekleding (h< 25m) en dakhellingen groter dan 75° wordt elke pan twee maal verankerd en dit door middel van een inox schroef met EPDM-ring (4,5 x 60 mm) en een speciaal ontwikkelde onzichtbare zijdelingse panhaak in roestvrij staal.

De gevelpannen dienen steeds 1 op 1 te worden verankerd met inox schroeven voorzien van EPDM-ring (4,5 x 60 mm) of in geval van sterk blootgestelde gebouwen in combinatie met een speciaal ontwikkelde onzichtbare zijdelingse panhaak in roestvrij staal of een bijkomende inox schroef voorzien van EPDM-ring (4,5 x 60 mm). De noodzaak dient door de plaatser zelf bepaald te worden.

Vorsten en noordbomen worden droog / in de mortel geplaatst. De vorsten en noordbomen dienen bij droge plaatsing steeds 1 op 1 te worden verankerd met een aluminium vorstklem en/of een gekleurde inox schroef met rondel en neopreenring (4,5 x 80 mm).

Bij droge plaatsing van vorsten en noordbomen wordt een gecoate aluminium / gecoate loden / soepele droge ondernok geplaatst voorzien van 30 jaar garantie.

##### Toepassing :

##### Aard van de overeenkomst :

Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze :