# HOOFDSTUK 2 – VENTILATIE

### 01.01.30   Ventilatiesysteem voor vorsten en noordbomen

Aluminium rol met microperforaties

De aluminium rol met microperforaties is een kleur gecoate aluminium band met een dikte van 0.12 mm en kleefstrips.

Materiaalkenmerken rol:

Aluminium: 	legering 	1.200H0

dikte		0.12 mm

Coating:	gekleurde polyester coating aan beide zijden (gewicht 12 ± 2 g/m²)

makkelijk aan te passen aan de vorm en makkelijk te plooien

temperatuursbestendig

goede weersbestandheid

De kleur van de aluminium rol zal zijn: rood – bruin – zwart – lichtgrijs (210 en 280 mm)

Lengte van de rol: 5 lopende meter

Breedtes van de rol: 210 mm – 280 mm – 320 mm

Materiaalkenmerken kleefstrips:

Productstructuur: gemodificeerd acrylaat als uitgerokken strip met een beschermstrook.

Materiaal kenmerken: kleur				rood

consistentie			zacht, elastisch

dichtheid (20°C)		ca. 1,45 +/-0,15 g/cm³

kleefkracht			zeer sterk

temperatuursbestendigheid	-40°C tot +90°C

verwerkingstemperatuur	-5°C tot +40°C

UV-stabiliteit			zeer goed

Vochtbestendigheid	zeer goed bestand tegen condens en aflopend water

##### Normgebonden gegevens Aluminium

Coating 				polyester

Kleefkracht		 		ASTM D-3359 O.K.

Plooi-eigenschappen 			ISO 1519 [OT (180°)] O.K. .

MEK-stabiliteit

Temperatuursbestendigheid 	240°C/2 min. . O.K.

Breukweerstand 			ILA - 15 O.K.

ASTM B117 NaCl 5 %

Zoutuitbloeiingstest			35°C >500 Std

De aluminiumrol is nodig voor de 30 jarige garantie op de vorstbestendigheid van de dakpannen en is UV-bestendig.

##### Uitvoering :

Bij plaatsing van vorsten en/of noordbomen zonder mortel wordt een aluminium droge ondernok geplaatst.

##### Toepassing :

Een aluminium rol die geperforeerd en gecoat is. Deze rol wordt gebruikt voor de afwerking van vorsten en noordbomen en is verkrijgbaar in breedtes van 210, 280 en 320 mm.

Verzekert de ventilatie (doorlaat 252 cm²/lm) en geeft bij een correcte installatie ongedierte en infiltratie door slagregen of stuifsneeuw geen kans (DIN 4108 deel 3).

Gemakkelijk hanteerbaar op het dak.

De kleefstrips garanderen ook bij een benevelde en koude ondergrond een duurzame bevestiging aan het onderliggende materiaal. De kleefstrip dient wel zeer goed tegen de ondergrond aangedrukt te worden om een goede hechting te garanderen.

De ondergrond dient stofvrij te zijn om een goede hechting te garanderen. Minimum verwerkingstemperatuur bedraagt -5°C.