# CHAPITRE 2 – VENTILATION

### 01.01.30   Système de ventilation pour faîtières et arêtiers

Rouleau en plomb avec micro-perforations

Le rouleau en plomb avec micro-perforations est une bande en plomb d’une épaisseur de 0.3 mm couvert des deux côtés d’une couche d’étain et coloré avec un coating acrylique, ceci afin d’éviter les coulées de plomb.

Caractéristiques matérielles du rouleau:

Plomb:	 		matériel de base:		Pb 99 et Cu 94

épaisseur:			0.3 mm

allongement jusqu’à rupture:	18 – 30 %

force de traction:		13 – 23 MPA

poids typique:			11,34 g/cm³ (0,4 oz./0,061 cui, in³)

Coating étain:		couverture complète du rouleau (DIN 1704)

Laque acrylique:	quantité à sec: 		12 – 15 g/m² (0,4 – 0,5 oz./11 sq. ft.)

60° W: 		35 ± 5%

déformation:		> 15% après 1.000 h

test d’efflorescence:	pas de dommage après 1.000 h d’exposition

test de l’eau:		peu de perte de brillance après 1.000 h d’exposition

test Kesternich:	pas de dommage au coating et à l’étain après 1.000 h

d’exposition

T-test d’inclinaison:	T = 0,5 pas de rupture ou de déchirure dans l’acrylique

La couleur du rouleau sera: rouge/brun

Longueur du rouleau: 5 mètres linéaires

Largeur du rouleau:  280 mm - 320 mm

##### Données normatives
Coating 				polyester
Pouvoir adhésif	 		ASTM D-3359 O.K.
Caractéristiques de pliage		ISO 1519 [OT (180°)] O.K.

##### MEK-stabilité

Résistance à la température 			240°C/2 min. O.K.

Résistance à la rupture		ILA - 15 O.K.

ASTM B117 NaCl 5 %

Test d’efflorescence			35°C >500 Std

Le rouleau fait part d’une garantie trentenaire sur la résistance au gel des tuiles en terre cuite et est résistant aux UV.

##### Exécution:

Pour le placement des faîtières et/ou des arêtiers sans mortier, une sous-faîtière à sec.

##### Exécution:

Un rouleau en plomb finement perforé avec coating. Ce rouleau est utilisé pour la finition des faîtières et des arêtiers et est disponible en largeurs de 280 en 320 mm.

Ce produit entièrement recyclable a une garantie de fonctionnalité de 30 ans et est entièrement résistant aux UV.

Assure la ventilation (ouverture 352 cm²/ml) et empêche l'entrée d'animaux nuisibles, de pluie torrentielle et de neige poudreuse  (DIN 4108 chapitre 3).

Facile à manipuler sur la toiture ; le poids du rouleau empêche les ondulations et garantit un raccord parfait aux tuiles.