# HOOFDSTUK 2 – VENTILATIE

### 01.01.30   Ventilatiesysteem voor vorsten en noordbomen

Loden rol met microperforaties

De loden rol met microperforaties is een loden band met een dikte van 0.3 mm met aan beide kanten een tinlaag en daarboven een kleur coating. Dit om uitloging te vermijden.

Materiaalkenmerken rol:

Lood:	 	basismateriaal:		Pb 99 en Cu 94

dikte: 			0.3 mm

verlenging tot breuk:	18 – 30 %

treksterkte:		13 – 23 MPA

typisch gewicht:	11,34 g/cm³ (0,4 oz./0,061 cui, in³)

Tin-coating:	volledige bedekking van de rol (DIN 1704)

Acryl lak:	hoeveelheid droog: 	12 – 15 g/m² (0,4 – 0,5 oz./11 sq. ft.)

60° W: 		35 ± 5%

vervorming:		> 15% na 1.000 h

zoutuitbloeiingstest:	geen schade na 1.000 h blootststelling

water test:		weinig verlies van glans na 1.000 h blootstelling

Kesternichtest:		geen beschadiging van coating en tin na 1.000 h blootstelling

T-buigtest:		T = 0,5 geen breuk of scheuren in het acryl

De kleur van de loden rol zal zijn: rood/bruin

Lengte van de rol: 5 lopende meter

Breedtes van de rol:  280 mm – 320 mm

##### Normgebonden gegevens

Coating 				polyester

Kleefkracht		 		ASTM D-3359 O.K.

Plooi-eigenschappen 			ISO 1519 [OT (180°)] O.K. .

MEK-stabiliteit

Temperatuursbestendigheid 	240°C/2 min. . O.K.

Breukweerstand 			ILA - 15 O.K.

ASTM B117 NaCl 5 %

Zoutuitbloeiingstest			35°C >500 Std

De loden rol is nodig voor de 30 jarige garantie op de vorstbestendigheid van de dakpannen en is UV-bestendig. Bovendien is er geen kans op uitloging op het onderliggende materiaal.

##### Uitvoering :

Bij plaatsing van vorsten en/of noordbomen zonder mortel wordt een droge ondernok geplaatst.

##### Toepassing :

Een loden rol die geperforeerd en gecoat is. Deze rol wordt gebruikt voor de afwerking van vorsten en noordbomen en is verkrijgbaar in breedtes van 280 en 320 mm.

Verzekert de ventilatie (doorlaat 352 cm²/lm) en geeft ongedierte en infiltratie door slagregen of stuifsneeuw geen kans (DIN 4108 deel 3).

Gemakkelijk hanteerbaar op het dak. De zwaarte van de rol verhindert dat de rol opkrult en garandeert een perfecte aansluiting aan sterk gegolfde onderliggende materialen.