# HOOFDSTUK 8 – ONDERDAKEN

### 08.02.   Koramic Fleece® Plus FR onderdakfolie

Materiaal

Het onderdak bestaat uit een 2-lagig Polyurethaan-gecoat polyestervlies. Het onderdak is voorzien van een dubbele geïntegreerde kleefstrook op basis van de hot-melt technologie. Het polyestervlies zorgt ervoor dat eventuele condensatie aan de onderzijde wordt opgenomen en afgevoerd naar de buitenzijde van het onderdak

Specificaties:

Gewicht: 195 g/m² ± 10%

Sd-waarde volgens EN 12572/C: 0,13 m ± 0,03 m

Treksterkte (langs/dwars) volgens EN 12311-1: 340 / 240 ± 30 N/50mm

Rek bij breuk (langs/dwars) volgens EN 12311-1: 50 / 70 ± 15 %

Nageldoorscheurweerstand (langs/dwars) volgens EN 12310-1: 210 / 300 ± 30 N

Waterdichtheid volgens EN 1928: klasse W1

Waterkolom volgens EN 20811: >4000 mm

Brandreactie volgens EN 13501-1: Klasse B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 90°C

Max. open tijd: 3 maanden

##### Uitvoering :

Het onderdak wordt geplaatst volgens de plaatsingsvoorschiften van de fabrikant en de aanbevelingen van Buildwise.

Vooraleer het onderdak aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie overeenstemt met de plannen en de voorschriften, die een onberispelijke uitvoering van de werken moet waarborgen. Zo niet brengt hij de architect daarvan tijdig in kennis.

De plaatsing begint onderaan, waar het onderdak afwatert in de goot. Het is belangrijk dat de folie ter hoogte van de goot geen tegenhelling vertoont zodat stagnatie van water wordt vermeden. De overlapping van de dakbanen wordt bepaald door de dakhelling. Deze overlappingen in functie van de dakhelling zijn aangeduid op de folie.

Bij doorbrekingen van het dakvlak (bv. schoorsteen, dakvlakramen) zal de afwatering afgeleid worden door middel van de correcte opstanden, aansluitingen en/of gootstukken.

Ter hoogte van de nok dient de folie overlappend aangebracht te worden

Gedurende de uitvoering worden de nodige voorzieningen getroffen om het hemelwater af te voeren buiten de ruwbouwconstructie. De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van het onderdak.

##### Toepassing :

- op dakbeschot (bebording)

- op keperstructuur direct in contact met de isolatie

- Als gevelbekledingsfolie bij gevelbekledingen met gesloten voegen

- In dak en gevel waar Brandklasse B-s1,d0 gevraagd wordt

- Onder in het dak geïntegreerde PV-panelen