# Chapitre 8 – SOUS-TOITURE

### 08.02.   Koramic Fleece® Plus écran de sous-toiture

Matériau

La sous-toiture est une membrane en 2 couches en polyester enduit de polyuréthane. La sous-toiture est prévue d’une double bande adhésive intégrée à base de la technologie hot-melt. La membrane en polyester veille à ce que la condensation éventuelle sur la face inférieure soit absorbée et évacuée vers la face extérieure de l’écran de sous-toiture.

Specifications:

Poids: 215 g/m² ± 10%

Valeur Sd selon EN 12572/C: 0,09 m -0,01/+0,04 m

Résistance à la traction (longitudinale/transversale) selon EN 12311-1: 335 / 395 ± 60 N/50mm (*)

Allongement à la rupture (longitudinale/transversale) selon EN 12311-1: 40 / 50 ± 15 % (*)

Résistance à la déchirure au clou (longitudinale/transversale) selon EN 12310-1: 200 / 200 ± 35 N

Résistance à la pénétration de l’eau selon EN 1928: classe W1 (*)

Colonne d’eau selon EN 20811: >4000 mm

Réaction au feu selon EN 13501-1: Classe E

Résistance à la température: -40°C à + 90°C

Temps ouvert max.: 3 mois

(*) La sous-toiture a les mêmes caractéristiques après le vieillissement artificiel.

##### Exécution :

La sous-toiture sera exécutée selon les prescriptions du fabricant et selon les conseils de Buildwise.

Avant de poser la sous-toiture, l’entrepreneur doit vérifier si la structure portante correspond aux plans et prescriptions et permettent l’exécution impeccable des travaux, à défaut de quoi il avertira l’architecte en temps utile.

La pose commence dans le bas, à l’endroit où la sous-toiture déverse l’eau de pluie dans la gouttière. Il est important que l’écran ne forme pas de contre-pente au niveau de la gouttière, de sorte à éviter que l’eau y stagne. Le recouvrement des bandes de sous-toiture dépend de la pente du toit. Les recouvrements en fonction de la pente sont imprimés sur l’écran.

Au niveau des ouvertures comme par exemple des cheminées et des fenêtres de toit, l’écoulement de l’eau sera dévié par des raccordements corrects et/ou des gouttières spéciales.

Au niveau du faîtage, veiller à ce que les écrans se recouvrent.

En cours d’exécution, les mesures nécessaires seront prises pour évacuer l’eau de pluie à l’extérieur du gros-oeuvre. L’entrepreneur prendra toutes les mesures de protection pour éviter l’endommagement de la sous-toiture.

##### Application :

- sur un voligeage

- sur une charpente en contact direct avec l’isolation

- Comme écran de bardage pour bardages en joints fermés