# HOOFDSTUK 8 – ONDERDAKEN

### 08.02.   Koramic Fleece® Premium onderdakfolie

Materiaal

Het onderdak bestaat uit een 3-lagig Polyurethaan-gecoat polyestervlies. De folie wordt geplaatst op een dakbeschot. Het systeemtoebehoren dient van dezelfde afkomst dus maw compatibel te zijn met het onderdak.

Specificaties:

Gewicht: 330 g/m² + 5%

Sd-waarde volgens EN 12572/C: 0,18 m ± 0,04 m

Treksterkte (langs/dwars) volgens EN 12311-1: 300N / 350N ± 30N/50mm (*)

Rek bij breuk (langs/dwars) volgens EN 12311-1: 40 ± 10% / 50 ± 10%   (*)

Nageldoorscheurweerstand (langs/dwars) volgens EN 12310-1: 260N / 240N ± 30 N

Waterdichtheid volgens EN 1928: klasse W1 (*)

Waterkolom volgens EN 20811: > 10 000mm

Brandreactie volgens EN 13501-1: Klasse E

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 90 °C

Max. open tijd: 3 maanden

(*) Het onderdak behoudt haar eigenschappen na de kunstmatige verouderingsproef

##### Uitvoering :

Het onderdak wordt geplaatst volgens de plaatsingsvoorschiften van de fabrikant en de aanbevelingen van Buildwise.

Vooraleer het onderdak aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie overeenstemt met de plannen en de voorschriften, die een onberispelijke uitvoering van de werken moet waarborgen. Zo niet brengt hij de architect daarvan tijdig in kennis.

De plaatsing begint onderaan, waar het onderdak afwatert in de goot. Het is belangrijk dat de folie ter hoogte van de goot geen tegenhelling vertoont zodat stagnatie van water wordt vermeden. De minium overlapping is aangeduid op de folie en dient minstens 10 cm te zijn.

Bij onderbrekingen van het dakvlak en aanslutingen met andere bouwelementen dienen alle aansluitingen waterdicht afgewerkt te worden.

Ter hoogte van de nok dient de folie overlappend aangebracht te worden

Gedurende de uitvoering worden de nodige voorzieningen getroffen om het hemelwater af te voeren buiten de ruwbouwconstructie. De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van het onderdak.

##### Toepassing :

- Voor flauwhellende daken

- Op stevige draagstructuur (bebording, houtvezelplaten, sarking,…)