# HOOFDSTUK 2 – VENTILATIE

### 01.01.30   Ventilatiesysteem voor vorsten en noordbomen zonder sluitingen

Aluminium rol met microperforaties

De aluminium rol met microperforaties is een kleur gecoate aluminium band met een dikte van 0.12 mm en kleefstrips. Om de microperforaties te beschermen, is er een aluminium dekrol voorzien zonder microperforaties. De dekrol is aan de aluminium rol gehecht met een kleefstrip.

Materiaalkenmerken rol:

Aluminium: 	legering 	1.200H0

dikte		0.12 mm

Coating:	gekleurde polyester coating aan beide zijden (gewicht 12 ± 2 g/m²)

makkelijk aan te passen aan de vorm en makkelijk te plooien

temperatuursbestendig

goede weersbestandheid

De kleur van de aluminium rol zal zijn: rood – zwart – lichtgrijs

Lengte van de rol: 5 lopende meter

Breedte van de rol: 320 mm (rood of zwart) – 280 mm (zwart of lichtgrijs)

Breedte van de dekrol zonder microperforaties: 210 mm

Materiaalkenmerken kleefstrips:

Productstructuur: gemodificeerd acrylaat als uitgerokken strip met een beschermstrook.

Materiaal kenmerken: kleur				rood

consistentie			zacht, elastisch

dichtheid (20°C)		ca. 1,45 +/-0,15 g/cm³

kleefkracht			zeer sterk

temperatuursbestendigheid	-40°C tot +90°C

verwerkingstemperatuur	-5°C tot +40°C

UV-stabiliteit			zeer goed

Vochtbestendigheid	zeer goed bestand tegen condens en aflopend water

##### Normgebonden gegevens

Coating 				polyester

Kleefkracht		 		ASTM D-3359 O.K.

Plooi-eigenschappen 			ISO 1519 [OT (180°)] O.K. .

MEK-stabiliteit

Temperatuursbestendigheid 	240°C/2 min. . O.K.

Breukweerstand 			ILA - 15 O.K.

ASTM B117 NaCl 5 %

Zoutuitbloeiingstest			35°C >500 Std

De aluminiumrol is nodig voor de 30 jarige garantie op de vorstbestendigheid van de dakpannen en is UV-bestendig.

##### Uitvoering :

Bij droge plaatsing van vorsten en/of noordbomen zonder sluiting wordt een aluminium droge ondernok geplaatst.

##### Toepassing :

Een aluminium rol die geperforeerd en gecoat is, beschermd door een aluminium dekrol zonder microperforaties. Deze rol wordt gebruikt voor de afwerking van vorsten en noordbomen zonder sluitingen en is verkrijgbaar in een breedte van 320 mm en 280 mm.

Verzekert de ventilatie (doorlaat 252 cm2/lm) en geeft ongedierte en infiltratie door slagregen of stuifsneeuw geen kans (DIN 4108 deel 3).

Gemakkelijk hanteerbaar op het dak.

De kleefstrips garanderen ook bij een benevelde en koude ondergrond een duurzame bevestiging aan het onderliggende materiaal. De kleefstrip dient wel zeer goed tegen de ondergrond aangedrukt te worden om een goede hechting te garanderen.

De ondergrond dient stofvrij te zijn om een goede hechting te garanderen. Minimum verwerkingstemperatuur bedraagt -5°C.