# CHAPITRE 2 – VENTILATION

### 01.01.30   Système de ventilation pour faîtières et arêtiers sans emboîtement

Rouleau en aluminium avec micro-perforations

Le rouleau avec micro-perforations est une bande en aluminium coloré avec coating d’une épaisseur de 0.12 mm pourvu de rubans adhésifs. Afin de protéger les micro-perforations, un rouleau de protection non perforé est fixé par-dessus. La liaison ente les deux s’effectue à l’aide d’une bande adhésive en butyle.

Caractéristiques matérielles du rouleau:

Aluminium: 	alliage		1.200H0

Epaisseur	0.12 mm

Coating:	polyester coloré, coating de chaque côté (poids 12 ± 2 g/m²)

facile à adapter et à plier

résistance à la température

bonne résistance aux conditions météorologiques

La couleur du rouleau sera: rouge – noir

Longueur du rouleau: 5 mètres linéaires

Largeur du rouleau: 320 mm – 280 mm

Largeur du rouleau de couverture sans micro perforations : 210 mm

Caractéristiques matérielles des rubans adhésifs:

Structure du produit: mastique doux à base de butyle synthétique en caoutchouc comme bande étendue avec ruban de protection.

Caractéristiques du matériau: 	couleur			noir

consistance		doux, plastique

densité (20°C)		ca. 1,35 g/cm³

solidité			100%

degré de pénétration	ca. 70 1/10 mm

(conique 150 g, 6 s, 20°C)

pouvoir adhésif	très fort

température d’emploi	-40°C jusqu’à 80°C

éphémère (jusqu’à 1h) 120°C

##### Données normatives
Coating 				polyester
Pouvoir adhésif	 		ASTM D-3359 O.K.
Caractéristiques de pliage		ISO 1519 [OT (180°)] O.K.

##### MEK-stabilité

Résistance de température 			240°C/2 min. O.K.

Résistance à la flexion		ILA - 15 O.K.

ASTM B117 NaCl 5 %

Test d’efflorescence			35°C >500 Std

Le rouleau a une garantie de fonctionnalité de 30 ans et est résistant aux UV.

##### Exécution:

Pour le placement des faîtières et/ou des arêtiers sans mortier, une sous-faîtière à sec est placée et a une garantie de fonctionnalité de 30 ans.

##### Application:

Un rouleau en aluminium avec micro perforations et pourvu d’un coating, protégé par un rouleau de couverture sans micro perforations. Ce rouleau est utilisé pour la finition des faîtières et des arêtiers sans emboîtement et est disponible en largeur de 320 mm.

Ce produit a une garantie de fonctionnalité de 30 ans et est entièrement résistant aux UV.

Assure la ventilation (ouverture 150 cm2/ml) et empêche l'entrée d'animaux nuisibles et limite l’entrée de pluie torrentielle et de neige poudreuse  (DIN 4108 chapitre 3).

Facile à manipuler sur la toiture. Les rubans adhésifs empêchent que l’aluminium ondule et garantissent une fixation durable au matériel posé.

Le support doit être sec  et exempt de graisse et de poussière afin de garantir une bonne fixation. Température de surface minimale +5°C.