# HOOFDSTUK 2 – VENTILATIE

### 01.01.30   Ventilatiesysteem voor vorsten en noordbomen zonder sluitingen

Aluminium rol met microperforaties

De aluminium rol met microperforaties is een kleur gecoate aluminium band met een dikte van 0.12 mm en kleefstrips. Om de microperforaties te beschermen, is er een aluminium dekrol voorzien zonder microperforaties. De dekrol is aan de aluminium rol gehecht met butyl.

Materiaalkenmerken rol:

Aluminium: 	legering 	1.200H0

dikte		0.12 mm

Coating:	gekleurde polyester coating aan beide zijden (gewicht 12 ± 2 g/m²)

makkelijk aan te passen aan de vorm en makkelijk te plooien

temperatuursbestendig

goede weersbestandheid

De kleur van de aluminium rol zal zijn: rood – zwart

Lengte van de rol: 5 lopende meter

Breedte van de rol: 320 mm – 280 mm

Breedte van de dekrol zonder microperforaties: 210 mm

Materiaalkenmerken kleefstrips:

Productstructuur: zachte mastiek op basis van synthetische butyl caoutchouc als uitgerokken strip met een beschermstrip.

Materiaal kenmerken: kleur				zwart

consistentie			zacht, plastisch

dichtheid (20°C)		ca. 1,35 g/cm³

stevigheid			100%

penetratiegraad		ca. 70 1/10 mm

(Konisch 150 g, 6 s, 20°C)

kleefkracht			zeer sterk

temperatuursbestendigheid	-40°C bis 80°C

kortstondig (tot 1 u)	 	120°C

##### Normgebonden gegevens

Coating 				polyester

Kleefkracht		 		ASTM D-3359 O.K.

Plooi-eigenschappen 			ISO 1519 [OT (180°)] O.K. .

MEK-stabiliteit

Temperatuursbestendigheid 	240°C/2 min. . O.K.

Breukweerstand 			ILA - 15 O.K.

ASTM B117 NaCl 5 %

Zoutuitbloeiingstest			35°C >500 Std

De aluminiumrol heeft een functiegarantie van 30 jaar en is UV-bestendig.

##### Uitvoering :

Bij droge plaatsing van vorsten en/of noordbomen zonder sluiting wordt een aluminium droge ondernok geplaatst voorzien van 30 jarige functiegarantie.

##### Toepassing :

Een aluminium rol die geperforeerd en gecoat is, beschermd door een aluminium dekrol zonder microperforaties. Deze rol wordt gebruikt voor de afwerking van vorsten en noordbomen zonder sluitingen en is verkrijgbaar in een breedte van 320 mm.

Voor dit product geldt een functiegarantie van 30 jaar en een volledige UV-bestendigheid.

Verzekert de ventilatie (doorlaat 150 cm2/lm) en geeft ongedierte en infiltratie door slagregen of stuifsneeuw geen kans (DIN 4108 deel 3).

Gemakkelijk hanteerbaar op het dak. De kleefstrips verhinderen dat het aluminium opkrult en garanderen een duurzame bevestiging aan het onderliggende materiaal.

De ondergrond dient droog en stofvrij te zijn om een goede hechting te garanderen. Minimum verwerkingstemperatuur bedraagt +5°C.