# CHAPITRE I TRAVAUX DE TOITURES

### 01.03.10   Couverture en tuiles Panne TFP

##### Matériaux

Les tuiles sont conformes aux prescriptions géométriques et physiques telles que mentionnées dans la norme de produit pour tuiles terre cuite NBN EN 1304. Les produits portent la marque CE.

Conformément au  “Référentiel de certification de la marque NF063 – Tuiles de Terre Cuite”, qui est basé sur la norme européenne de produit Tuiles de Terre Cuite EN 1304, ces tuiles portent la “Marque de Conformité NF”.

Elles sont du type  tuiles céramiques à onde douce, double emboîtement latéral et double emboîtement de tête, environ 14,3 pièces/m² avec une distance de lattage de 350 mm.

Les tuiles seront de premier choix et la couleur de la tuile sera: rouge naturel / nuagé / havane engobe noble / brun / ardoisé / anthracite

##### Caractéristiques normalisées:

Longueur de recouvrement déclarée max. (lattage max.) :  ( 350 mm

NBN EN 1024

Longueur de recouvrement déclarée min. (lattage min.) : ( 338 mm

NBN EN 1024

Largeur de recouvrement déclarée : ( 200 mm

NBN EN 1024

Imperméabilité : niveau 1 (≤ 0.5 cm³/cm².d)

NBN EN 539-1, méthode d’essai 1

Résistance au gel : satisfait

NBN EN 539-2, 150 cycles (niveau 1)

##### Le fabricant se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques.

La résistance au gel de ces tuiles est garantie pendant 30 ans.

Cette garantie exceptionnellement longue et étendue implique la livraison et les frais de pose gratuits des tuiles à remplacer.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de 30 ans sur les tuiles en terre cuite de Koramic, il convient de respecter correctement les prescriptions de mise en place de Koramic et, en particulier, les règles suivantes:

- La sous-toiture doit être placée correctement.

- Les tuiles doivent être posées sur une structure double de lattes et de contre-lattes.

- Les contre-lattes doivent avoir une épaisseur minimale de 15 mm.

- Il doit y avoir une entrée d'air suffisante, soit par une ouverture continue de 15 mm à hauteur de la gouttière, soit par l'utilisation d'une latte de ventilation, soit par la pose de suffisamment de tuiles de ventilation.

- Il doit y avoir une sortie d'air suffisante, soit par l'utilisation de sous-faîtières Koramic sèches et ventilées, soit par l'utilisation de suffisamment de tuiles de ventilation, soit par une sortie d’air continue de 15mm.

##### Mise en oeuvre :

Les accessoires céramiques et non-céramiques auront la même provenance que les tuiles.  La mise en œuvre des tuiles ainsi que des accessoires est à réaliser suivant la NIT175 de Buildwise (uniquement pour les détails d’exécution), NIT240 « toitures en tuiles » de Buildwise et les prescriptions de pose du fabricant.

Dans le cas d’une couverture de toiture (pente < ou = 75°), les tuiles doivent être fixées au moyen de crochets de tuile latéraux invisibles spécialement conçus en inox ou au moyen d’une vis en inox avec anneau en EPDM (4,5 x 60 mm).

Le nombre de fixations des tuiles est déterminé selon l’Eurocode 1 EN 1991-1-4 et son annexe national NBN EN 1991-1-4 ANB:2010 et NIT240 « toitures en tuiles » de Buildwise ou par le module de calcul du fabricant : https://www.wienerberger.be/fr/tuiles-a-fixer.

Dans le cas d’un bardage (h <25m) et des pentes plus importantes que 75°, chaque tuile devra être fixée 2 fois et ceci à l’aide d’une vis en inox avec anneau en EPDM (4,5 x 60 mm) et un crochet latéral invisible en inox, spécialement conçu.

Les tuiles de rive doivent toujours être fixées 1 sur 1 par des vis en inox pourvues d’un anneau EPDM (4,5 x 60 mm).

Les faîtières et arêtiers sont placés à sec / au mortier. Avec une une pose à sec, les faîtières et arêtiers doivent toujours être fixés 1 sur 1 au moyen d’un crochet de faîtière en aluminium et/ou une vis en inox colorée avec rondelle et anneau en néoprène (4,5 x 80 mm).

Lorsque l’on pose des faîtières et des arêtiers à sec, une sous-faîtière à sec en aluminium recouvert / une sous-faîtière à sec en plomb recouvert / une sous-faîtière à sec souple – avec une garantie de 30 ans- est utilisée.

##### Nature de la convention :

Quantité forfaitaire (QF)

Quantité probable (QP)

##### Méthode de mesurage :