# CHAPITRE I TRAVAUX DE TOITURES

### 01.01.50   Couverture en tuiles plates Elfino

##### Matériaux

Les tuiles sont conformes aux prescriptions géométriques et physiques telles que mentionnées dans la norme de produit pour tuiles terre cuite NBN EN 1304. Les produits portent la marque CE.

Les tuiles de terre cuite portent la marque de conformité Benor conformément au “Règlement d’application pour l’usage et le contrôle de la marque Benor dans le secteur des tuiles de terre cuite” basé sur la norme belge de produit NBN EN 1304.

Elles sont du type tuiles plates étirées céramiques avec talon d’accrochage, foncées dans la masse, le pied de la tuile avec une épaisseur d’environ 4 mm, et environ 28 pièces/m² pour une distance de lattage de 140 mm et 30,2 pièces/m² pour une distance de latttage de 130 m. Elles sont posées à joints croisés. Après la pose les tuiles ont une apparence d’une ardoise.

Elles sont fabriquées à base d’argile Ypresienne provenant du « membre d’Aalbeke » qui est composée de 12,5% de matières premières recyclées.

Les tuiles seront de premier choix et la couleur de la tuile sera: ardoisé / gris agate / bleu fumé

##### Caractéristiques normalisées:

Longueur déclarée :  ± 320 mm

NBN EN 1024

Largeur  déclarée : ± 255 mm

NBN EN 1024

Imperméabilité : niveau 1 (≤ 0.5 cm³/cm².d)

NBN EN 539-1, méthode d’essai 1

Résistance au gel : satisfait

NBN EN 539-2, 150 cycles (niveau 1)

##### Le fabricant se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques.

La résistance au gel de ces tuiles est garantie pendant 30 ans.

Cette garantie exceptionnellement longue et étendue implique la livraison et les frais de pose gratuits des tuiles à remplacer.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de 30 ans sur les tuiles en terre cuite , il convient de respecter correctement les prescriptions de mise en place du fabricant et, en particulier, les règles suivantes:

- La sous-toiture doit être placée correctement.

- Les tuiles doivent être posées sur une structure double de lattes et de contre-lattes.

- Les contre-lattes doivent avoir une épaisseur minimale de 15 mm.

- Il doit y avoir une entrée d'air suffisante, soit par une ouverture continue de 15 mm à hauteur de la gouttière, soit par l'utilisation d'une latte de ventilation, soit par la pose de suffisamment de tuiles de ventilation.

- Il doit y avoir une sortie d'air suffisante, soit par l'utilisation de sous-faîtières Koramic sèches et ventilées, soit par l'utilisation de suffisamment de tuiles de ventilation, soit par une sortie d’air continue de 15mm.

##### Mise en oeuvre :

Les accessoires céramiques et non-céramiques auront la même provenance que les tuiles.  La mise en œuvre des tuiles ainsi que des accessoires est à réaliser suivant la NIT 186 de Buildwise (uniquement pour les détails d’exécution), NIT 240 « toitures en tuiles » de Buildwise et les prescriptions de pose du fabricant.

Les tuiles sont posées à joints croisés.

Dans le cas d’une couverture de toiture (pente < ou = 75°), les tuiles doivent être fixées au moyen d’un clou en cuivre ou en RVS selon NIT 240 ou d’une vis en inox avec anneau EPDM (4,5 x 35mm).

Le nombre de fixations des tuiles est déterminé selon l’Eurocode 1 EN 1991-1-4 et son annexe national NBN EN 1991-1-4 ANB : 2010 et NIT 240 « toitures en tuiles » de Buildwise ou par le module de calcul du fabricant : https://www.wienerberger.be/fr/tuiles-a-fixer.

Dans le cas d’un bardage (h <25m) et des pentes plus importantes que 75°, chaque tuile devra être fixée 2 fois à l’aide de 2 vis en inox avec anneau EPDM (4,5 x 35mm).

Les tuiles de rive doivent toujours être fixées 1 sur 1 au moyen de vis en inox pourvues d’un anneau en EPDM (4,5 x 35mm).

Les faîtières angulaires 30° / 45° sans emboîtement et avec une longueur utile de ±255mm sont placées à sec. Les faîtières doivent toujours être fixées 1 sur 1 au moyen de vis en inox avec rondelle et anneau en néoprène (4,5 x 80 mm).

Lorsque l’on pose les faîtières, une sous-faîtière à sec en aluminium recouvert avec un rouleau en aluminium non perforé avec une garantie de 30 ans, est utilisée.

Utilisation :

##### Nature de la convention :

Quantité forfaitaire (QF)

Quantité probable (QP)

##### Méthode de mesurage :