# Binnenmuurstenen / Blocs pour murs intérieurs

## POROTHERM Powerbrick 25N

### Herkomst / Origine: Nova

#### Beschikbare afmetingen / Formats disponibles

| Fabricagematen L x B x H Mesures de fabrication L x l x H | Tolerantie/Spreiding Tolérance/Dispersion | Lambda waardes [W/mK] Valeurs lambda [W/mK] | DoP nr. | Gem. bruto droge volumemassa Masse volumique sèche brute moy. | Categorie Catégorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | λ10,dry,50/50 | λ10,dry,90/90 | λui |  |  |  |
| 288 x 138 x 138 mm | T1/R1 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 10012446-B3W1208 | 1150 kg/m3 | D1 |
| 288 x 188 x 138 mm | T1/R1 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 10012444-B2W1208 | 1150 kg/m3 | D1 |

##### Brandweerstand volgens NBN EN 1996-1-2 ANB / Résistance au feu selon NBN EN 1996-1-2 ANB

| De brandweerstand kan nog verhoogd worden door het aanbrengen van een tweezijdige bepleistering en dit volgens tabel N.B.1.2 uit NBN EN 1996-1-2 ANB. | Muurbreedte Epaisseur du mur | REI | La résistance au feu peut être améliorée par un revêtement d’enduit des 2 côtés et selon tableaux N.B.1.2 du NBN EN 1996-1-2 ANB. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 cm | 2 h |  |
|  | 19 cm | 4 h |  |

# Text boxes

##### Gebruik

Het dragend en niet-dragend, niet-decoratief opgaand metselwerk zal uitgevoerd worden in geperforeerde snelbouwbakstenen gefabriceerd op basis van plastische klei met toevoeging van afmageringsmiddelen en oxiderend gebakken op minstens 990°C.

De snelbouwblokken beantwoorden voor wat betreft maattoleranties (T1), vormeigenschappen, uitzichtkenmerken en perforaties aan de eisen van de norm EN 771-1 “Voorschriften voor metselstenen – Deel1: metselbakstenen”. De snelbouwblokken zijn conform volgens PTV 23-003.

Vóór uitvoering zullen monsters door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

##### Prestatiecriteria

###### • Druksterkte:

- De gedeclareerde gemiddelde druksterkte (fmean) volgens NBN EN 771-1: ≥ 25 N/mm².

- De genormaliseerde druksterkte (fb) wordt berekend volgens NBN EN 1996-1-1-ANB uit de gedeclareerde gemiddelde druksterkte (fmean), de vormfactor δ uit Tabel 3.9-ANB en δc (δc = 1).

###### • Vorstbestendigheid:

F0 – niet vorstbestand volgens NBN B 27-009

###### • Initiële wateropzuiging:

IW3 volgens PTV 23-003

###### • Hygrometrische krimp en opzwelling:

Volgens NBN B 24-208: ≤ 0,1 mm/m

###### • Brandreactieklasse:

A1 volgens EN 13501-1

###### • Metselbaksteengroep:

Groep 2 volgens Eurocode 6

##### Usage

La maçonnerie portante et non portante, non décorative sera réalisée en blocs treillis perforés fabriqués à base d’argile plastique avec addition d’amaigrissants, cuits en oxydant à au moins 990°C.

Les blocs treillis répondent, en ce qui concerne les tolérances de dimensions (T1), les caractéristiques de forme, les caractéristiques d’aspect et les perforations, aux exigences de la norme EN 771-1 “Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 1: Briques en terre cuite”. Les blocs treillis sont conformes suivant PTV 23-003.

Avant l’exécution des travaux, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour approbation par le maître de l’ouvrage.

##### Critères de prestation

###### • Résistance à la compression:

- La résistance à la compression moyenne déclarée (fmean) selon NBN EN 771-1: ≥ 25 N/mm².

- La résistance à la compression normalisée (fb) est calculée selon NBN EN 1996-1-1-ANB sur base de la résistance à la compression moyenne déclarée (fmean), du coefficient de forme δ du tableau 3.9-ANB et δc (δc = 1).

###### • Résistance au gel:

F0 – non certifiée selon NBN B 27-009

###### • Porosité initiale:

IW3 selon PTV 23-003

###### • Retrait et dilatation hygrométrique:

Selon NBN B 24-208: ≤ 0,1 mm/m

###### • Classe de réaction au feu:

A1 selon EN 13501-1

###### • Groupe de briques de maçonnerie:

Groupe 2 selon Eurocode 6

##### Akoestische isolatie (testen WTCB/KU Leuven, niet onder BENOR)

Rw-waarde ontdubbelde ankerloze snelbouwwand ≥ 69 dB

Opbouw:

- 14 cm Powerbrick (1-zijdig gepleisterd)

- 4 cm minerale wol

- 14 cm Powerbrick (1-zijdig gepleisterd)

Met deze opbouw wordt ruimschoots voldaan aan de eisen voor zowel normaal als verhoogd akoestisch comfort (volgens NBN S01-400-1).

Neem contact op met Wienerberger voor gedetailleerde informatie en DnT,w-waardes voor akoestische oplossingen met keramische binnenmuurstenen.

##### Isolation acoustique (tests CSTC/KU Leuven, pas sous BENOR)

Valeur Rw mur en blocs treillis dédoublé sans crochets ≥ 69 dB

Composition:

- 14 cm de Powerbrick (plâtré d’un côté)

- 4 cm de laine minérale

- 14 cm de Powerbrick (plâtré d’un côté)

Cette composition permet largement de répondre aux exigences en matière de confort acoustique normal et supérieur (selon NBN S01-400-1).

Prenez contact avec Wienerberger pour des informations plus détaillées et des valeurs DnT,w pour des solutions acoustiques avec des blocs treillis céramiques.

##### Ecolabel

De snelbouwstenen beschikken over een type I ecolabel (volgens ISO 14024), welke een LCA (life cycle analysis) inhoudt op meerdere attributen (impactcategorieën), en waarvan de gegevens werden geverifieerd door een geaccrediteerde derde partij. Binnen hetzelfde label werden de snelbouwstenen eveneens getest op problematische (gezondheids-) componenten en emissies.

##### Recycled content

De snelbouwstenen bevatten minstens 35% gerecycleerde materialen. De stenen zijn 100% recycleerbaar.

##### Bijkomende prestatiecriteria

De CE declaratie + de volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be

##### Conformiteitskeurmerk en normen

In het kader van de Europese Bouwproductenregelgeving kan de fabrikant de CE-declaratie voorleggen.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE-label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-003 garandeert.

##### Ecolabel

Les blocs treillis disposent d’un écolabel du type I (selon ISO 14024), lequel contient une ACV (l’analyse de cycle de vie) sur plusieurs attributs (catégories d’impact) et dont les données ont été vérifiées par une tierce partie accréditée. Dans ce même label, les blocs treillis ont également été testés sur les composants (de santé) problématiques et des émissions.

##### Recycled content

Les blocs treillis contiennent au moins 35% de matières premières recyclées. Les blocs sont 100% recyclables.

##### Critères de prestation complémentaires

La déclaration CE + la déclaration de prestation complète (DoP) sont disponibles sur http://ce.wienerberger.be

##### Certificat de conformité et normes

Dans le cadre de la Réglementation Européenne de Produits de Construction, le fabriquant peut soumettre la déclaration CE.

Les produits sont livrés avec le label BENOR, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-003.